Исследование свойств кубического карбида вольфрама WC1-x, полученного плазмодинамическим методом

Шатрова Ксения Николаевна

Магистрант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Энергетический институт, Томск, Россия

E-mail: shatrova.xiusha@yandex.ru

Карбиды вольфрама широко используются в промышленности за счет таких свойств как высокая температура плавления, хорошая стойкость к окислению, высокая твердость. Кроме того, обнаружено, что карбиды вольфрама являются альтернативой платиновому катализатору за счет синергетического электрокаталитического эффекта [4]. Причем кубическая фаза карбида вольфрама WC1-x обладает улучшенными электрокаталитическими свойствами по сравнению с гексагональными его фазами WC и W2C.

Одним из перспективных путей получения ультрадисперсного кубического карбида вольфрама является плазмодинамический метод с использованием коаксиального магнитоплазменного ускорителя (КМПУ) [1].

С помощью КМПУ получен ультрадисперсный порошок кубического карбида вольфрама WC1-x со средним размером частиц от 10 до 30 нм [5].

Согласно результатам термических исследований на воздухе и в вакууме продукт плазмодинамического синтеза имеет более высокую стойкость к окислению, а также повышенную температуру фазового перехода в гексагональный WC. Это можно объяснить наличием углеродной матрицы, в которой находятся частицы WC1-x.

Результаты электрокаталитических исследований показали, что каталитическая активность смеси 10 % (масс) платинового катализатора Pt и синтезированного WC1-x практически не отличается от активности Pt. Это позволит заменить благородный металл более дешевым карбидом вольфрама, тем самым снизить стоимость катализатора, используемого в топливных элементах (ТЭ), и как следствие, самих ТЭ.

Также прямым плазмодинамическим методом с помощью КМПУ получено покрытие на основе кубической фазы карбида вольфрама WC1-х. Была исследована нанотвердость полученного покрытия, которая составила 24,8 ГПа и оказалась не ниже, чем у пленок и керамики, полученных на основе карбидов вольфрама [2, 3].

***

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Сивкову Александру Анатольевичу.

Литература

- Сивков, А.А., Пак, А.Я. // Патент РФ № 2431947. Н05Н 11/00, F41B 6/00. Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель. Опубл. 20.10.2011. Бюл. № 29.

- Abdelouahdi, K., Sant, C., Legrand-Buscema, C., Aubert, P., Perrière, J., Renou, G., Houdy, Ph. Microstructural and mechanical investigations of tungsten carbide films deposited by reactive RF sputtering // Surface and Coatings Technology. 2006, № 200(22–23). р. 6469–6473.

- Fang, Z.Z., Wang, X., Ryu, T., Hwang, K.S., Sohn, H.Y. Synthesis, sintering, and mechanical properties of nanocrystalline cemented tungsten carbide – A review // Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2009, № 27. р. 288–299.

- Kim, J., Jang, J.-H., Lee, Y.-H., Kwon, Y.-U. Enhancement of electrocatalytic activity of platinum for hydrogen oxidation reaction by sonochemically synthesized WC1-х nanoparticles // Journal of Power Sources. 2009, № 193(2). р. 441–446.

- Pak, A., Sivkov, A., Shanenkov, I., Rahmatullin, I., Shatrova, K. Synthesis of ultrafine cubic tungsten carbide in a discharge plasma jet // Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2015, № 48. р. 51–55.