Химическая подготовка проб отработанных автомобильных катализаторов в аналитических автоклавах

Дьячкова Анна Владимировна

Аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

кафедра сертификации и аналитического контроля, Москва, Россия

e-mail: ganula@list.ru

Отработанные автомобильные катализаторы (АК) являются одним из важнейших видов вторичного сырья для получения металлов платиновой группы (МПГ). Низкое содержание МПГ в АК (10-1 – 10-3 %) обуславливает жесткие требования к выбору способа химической пробоподготовки и необходимость тщательного изучения влияния сопутствующих компонентов [1].

В ходе работы выполнены систематические исследования различных способов разложения проб отработанных АК в аналитических автоклавах с резистивным и микроволновым нагревом с учетом специфики АК как объекта анализа с последующим определением платины, палладия и родия методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). Разложение проб осуществлялось с использованием смесей HNO3 – HCl и H2O2 – HCl. Химическую подготовку проб отработанных АК проводили при помощи аналитических автоклавов АТ-3С и системы автоклавной пробоподготовки с резистивным нагревом МКП-05.  Также проведены опыты по кислотному разложению проб отработанных АК с использованием микроволновой системы MARS-5. Применение микроволновой системы позволяет сократить длительность процесса пробоподготовки за счет более быстрого нагрева пробы до заданной температуры. Полнота перевода МПГ в раствор при кислотном растворении проб отработанных АК в закрытых системах проверена путем анализа остатка после растворения и сопоставления с результатами, полученными при полном разложении пробы.

В работе изучена зависимость степени перевода МПГ в раствор от температуры, длительности разложения и соотношения реагентов. Исследовано влияние сопутствующих компонентов пробы, а также реагентов, используемых при разложении проб АК, на аналитические сигналы платины, палладия и родия при анализе методом АЭС-ИСП. Установлено, что при анализе проб АК по данной методике следует учитывать присутствие в анализируемом растворе железа и циркония.

На основании проведенных исследований разработана методика анализа отработанных АК, включающая кислотное разложение проб в аналитических автоклавах с последующим определением МПГ методом АЭС-ИСП. По сравнению с применявшимися ранее разработанная методика обладает улучшенными метрологическими характеристиками.

Литература

1. Heck R.M., Farrauto R.J. Automobile exhaust catalysts // Applied Catalysts A: General. 2001,  v.221. p.443-457 .

Автор работы благодарит научного руководителя чл.-корр.РАН проф. д.х.н. Ю.А.Карпова и с.н.с. к.х.н. А.Д.Кириллова за внимание к работе и помощь при её выполнении.

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ для поддержки ведущих научных школ НШ-4119.2010.3 и Минобрнауки ГК 02.740.11.0401