Фуллерелирование мономеров и полимеров аллилового ряда 1

Медведева Н.А.*, Юмагулова Р.Х.**, Колесов С.В.**

Аспирант

*Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

**Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия

E-mail: jmagulova@anrb.ru

Четверть века спустя после открытия фуллеренов научное сообщество видит реальное применение новой аллотропной формы углерода с учетом технологичности и применимости полимеров для практических целей. Радикальная полимеризация вследствие простоты осуществления процесса представляется одним из наиболее привлекательных способов включения фуллеренов в состав макроцепей. Однако в случае виниловых мономеров при вещественном инициировании фуллерен С60 как активный акцептор свободных радикалов выступает в качестве ингибитора [1], что определяет характерные закономерности реакций с его участием (уменьшение скорости, снижение выхода полимера, средней степени полимеризации и небольшая степень функционализации полимерных цепей С60).

Наиболее значительным результатом проводимых нами исследований является установление возможности эффективного использования диаллилового мономера в синтезе фуллеренсодержащих полимеров (ФСП). При сополимеризации диаллилизофталата (ДАИФ) со стиролом в присутствии фуллерена С60 обнаружена линейная зависимость количества связанного фуллерена от содержания аллильных звеньев в сополимере [2]. Это дало основание для заключения, что в присутствии С60 возможно взаимодействие аллильного радикала с фуллереном или фуллеренильным радикалом. Соответственно, появляется возможность получения ФСП путем функционализации фуллереном: 1-диаллилового мономера с последующим его участием в реакции сополимеризации с виниловыми мономерами; 2-готовых полимеров, содержащих в составе макромолекул аллильные группы. Исследование процесса в данном направлении позволяет извлечь определенную информацию об участии фуллерена в формировании макроцепей, что может помочь при рассмотрении механизма полимеризации в фуллеренсодержащих системах.

При функционализации фуллереном С60 готовых полимеров содержание химически связанного фуллерена возрастает в 2-8 раз, а ММ изменяются незначительно (хотя их абсолютные значения выше) по сравнению с полимерами, синтезированными при введении такой же концентрации С60 в исходную мономерную смесь. Характеристики готовых полимеров можно изменять, варьируя условия проведения полимеризации (тип и концентрация инициатора, температура, соотношение мономеров и т.д.).

Литература

- Chen Y., Lin K.C. // J. Polym. Sci.: Polym. Chem. 1999. V. 37. P. 2969–2975.

- Юмагулова Р.Х., Медведева Н.А., Ионова И.А., Володина В. П., Кузнецов С.И., Колесов С.В. // Высокомолекуляр. соединения. 2010. Т. 52Б. № 7-8. С. 1500-1505.

1Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 02.740.11.0648).