ВЛИЯНИЕ ПИВАЛАТНОГО КОМПЛЕКСА FeIII НА РАДИКАЛЬНУЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

Головочесова О.И.

аспирант

Учреждение Российской академии наук Институт органической химии Уфимского научного центра РАН

г. Уфа, пр. Октября, 71

Исследована радикальная полимеризация метилметакрилата (ММА), в присутствии пивалатного комплекса FeIII [Fe3O(Piv)6(H2O)3]+(Piv)-·3EtOH (ПК, Piv- - анион пивалиновой кислоты) и пероксида бензоила (ПБ).

|  | Схематическое изображение пивалатного комплекса FeIII (ПК) |
| --- | --- |

Исследование полимеризации ММА, инициированной ПБ при 60 °С до глубоких степеней превращения показало, что введение ПК приводит к уменьшению времени достижения предельной конверсии. С увеличением содержания ПК в составе инициирующей системы общая скорость процесса возрастает (рис.).

Рис. Зависимость степени конверсии ММА от времени полимеризации при 60 °С в присутствии ПБ (1) и системы ПБ – ПК. [ПБ] = 1.0 ммоль/л, [ПК] = 0.1 (2), 1.0 (3), 10.0 (4) ммоль/л.

Молекулярная масса полиметилметакрилата (ПММА), синтезированного на основе ПБ и ПК с увеличением конверсии возрастает, коэффициенты полидисперсности составляют 2.4–3.5 и мало меняются на глубоких стадиях превращения. Содержание синдиотактических фрагментов в полимерной цепи при использовании ПК увеличивается в среднем на 6–9%, по сравнению с контрольным образцом ПММА.

Автор выражает огромную благодарность своему научному руководителю д.х.н. Р.М. Исламовой за помощь при выполнении работы и написании тезиса доклада.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-03-00027-а.