Структура комплексов дендримеров с противоположно заряженными полиэлектролитами: компьютерное моделирование.

Мешков Дмитрий Александрович

Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 2.

dmeshkov@polly.phys.msu.ru

Целью данной работы является построение модели для описания экспериментальных результатов по комплексам положительно заряженных дендримеров с отрицательно заряженными молекулами полианиона, обнаружить взаимосвязь между морфологией конкретного микросостояния и графиком зависимости статического структурного фактора от волнового вектора рассеяния для этого микросостояния.

Для моделирования молекул полимеров использовали динамический континуальный метод Монте-Карло, который позволяет изучать внутреннюю структуру молекул, избегая возникновения решеточных артефактов. В полной энергии системы учитывались вклады энергии ковалентных связей, энергия объемных неэлектростатических взаимодействий между мономерными звеньями и контрионами, энергия кулоновских взаимодействий. Статический структурный фактор в компьютерном моделировании вычисляется приближенно и зависит от числа направлений волнового вектора, по которым производится усреднение. Показано, что при усреднении по 500 направлениям зависимость структурного фактора от этого числа пропадает.

Исследованы системы положительного заряженного дендримера 5-го и 9-го поколения с отрицательно заряженным полимером и различными зарядами, рассчитаны структурные факторы для данных систем. При больших зарядах структурный фактор для полимера близок со структурным фактором для дендримера, в то время как при слабых зарядах полимер ведет себя как набухший клубок. Наглядно продемонстрировано образование комплекса дендример – полианион с увеличением плотности заряда.

Данная работа осуществлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 08-03-92005-HHC_a) и Федерального агентства по образованию РФ (госконтракт П2434 от 19.11.2009). Автор благодарен В.А.Иванову и  С.-Л.Чену за помощь и полезные обсуждения.