Наиболее актуальным направлением модификации полимеров является использование микро- и наномодификаторов. Поли- и перфторированные соединения для этих целей наиболее перспективны, поскольку благодаря уникальной природе атома фтора придают полимерным материалам гидролитическую устойчивость, свето-, термо-, износостойкость и другие полезные свойства [1].

Среди всего обширного класса полимерных композиционных материалов перспективным типом наполненных материалов являются полимерные нанокомпозиты, в которых, по крайней мере, один размеров дисперсной фазы (длина, ширина или высота) не превышает 100 нм. Использование такого органомодифицированного высокодисперсного «носителя» позволяет совершенствовать ряд механических, теплофизических и других функциональных свойств полимеров, наполненных небольшим количеством (1-5 % масс.) частиц слоистого алюмосиликата Na+-монтмориллонита (ММТ) [1].

В качестве модификаторов ММТ использовались полифторированные спирты (ПФС) H(CF2CF2)nCH2OH (n=2-5). Установлено, что модификация ММТ ПФС сопровождается их интеркаляцией (внедрением) в межслоевые пространства ММТ и образованием органо-минеральных наноструктур [1].

Введение полифторсодержащих ММТ в полидиенуретаны, материалы на основе вулканизатов полисульфидных олигомеров и тиоуретановых композиций, а также в поли-ε-капроамид способствует повышению их физико-механических и эксплуатационных характеристик по мере возрастания длины перфторуглеродной цепи ПФС как модификаторов ММТ [2].

***

Проведенное исследование показало, что введение полифторалкильного органофильного ММТ в полимерную матрицу способствует формированию слоисто-полимерных микро- и нанокомпозиционных материалов, что способствует улучшению их эксплуатационных характеристик.

Литература

- Рахимова Н.А.,  Кудашев С.В. Органофилизация Na+-монтмориллонита полифторированными спиртами // Журнал прикладной химии. 2010, Т. 83, № 11. С. 1905-1910.

- Рахимова Н.А., Нистратов А.В., Кудашев С.В. Модификация полидиенуретановых эластомеров композитами, содержащих медь- и полифторированные фрагменты на поверхности и в нанослоевых промежутках Na+-монтмориллонита // Инновационные материалы и технологии в химической и фармацевтической отраслях промышленности: сб. тр. междунар. конф. с элементами науч. шк. для молодёжи / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М., 2010. C. 45-46.