Хромововисумцеолитные системы в превращении углеводородов нефти.

Афонин Антон Анатольевич

аспирант

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: afonin_anton@ mail.ru

Одной из актуальных задач химической технологии в настоящее время является поиск технологий и катализаторов, способных обеспечить производство экологически чистых бензинов с высоким октановым числом. Наиболее доступным и успешным направлением решения данной задачи является увеличение доли насыщенных углеводородов изостроения в компонентном составе бензина.

В данной работе исследовано превращение бензиновой фракции, в качестве катализатора использован цеолит с силикатным модулем М=80 моль/моль, модифицированный следующими оксидами: 1,0% Cr2O3, 2,0% Bi2O3.  Исследования проводили на лабораторной установке проточного типа  при атмосферном давлении, в интервале температур 300-500ºС  с шагом в 50ºС. Загрузка катализатора -  8 см3, размер зерна  1.5 - 2.0 мм.

Процесс превращения бензиновой фракции осуществлялся в токе
водорода при объемной скорости  2 л/ч,  и скорости подачи н-гексана 6 мл/ч.

Перед испытанием катализатор восстанавливали в токе водорода при температуре 500°С в течение 1 часа, при объемной скорости подачи водорода 2 л/ч.

Анализ катализата показал, что в присутствии висмутхромовоцеолитного катализатора происходит облагораживание бензиновой фракции, а именно: уменьшение количества насыщенных углеводородов нормального строения (с 32.2 до 2.1 масс. %), увеличение содержания насыщенных углеводородов изостроения (с 22.4 до 36.2 масс. %) и ароматических углеводородов (с 6.4 до 47.2 масс. %), что приводит в свою очередь к  увеличению октанового числа  на 29 пунктов при 400°С.

Анализ состава газа показал, что с ростом температуры в интервале  от 300 до 400°С наблюдается интенсивный рост образования пропана (с 11.4 до 27.7 масс.  %) и незначительное увеличение содержания изобутана (с 5.6 до 7.3 масс. %), н-бутана (с 5.3 до 6.2 масс. %), изопентана (с 1.3 до 1.9 масс. %), что указывает на конкуренцию реакций каталитического крекинга и изомеризации, которая с ростом температуры  склоняется  в пользу реакции разрыва С-С-связи.

Таблица 1. Результаты превращения бензиновой фракции на цеолите, модифицированном висмутом и хромом

| Треакции, °C | X, % | Sизопарафины,% | Sаромат,% | Sбензола,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 97.9 | 19.3 | 16.3 | 0.5 |
| 350 | 99.1 | 18.0 | 11.8 | 2.2 |
| 400 | 99.0 | 13.3 | 17.6 | 6.1 |

Наилучшие результаты превращения бензиновой фракции достигнуты  при 350°С, об этом свидетельствует степень превращения (99.1%), достаточная высокая селективность образования парафинов изостроения (18.0 масс. %) при низком содержании соединений ароматического ряда (11.8), и в частности бензола (2.2%).

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке тезисов

д.х.н., профессору Кузьминой Р.И.