Синтез, исследование фазового состава и оптических свойств пленок CIS

Бочарова Светлана Ильинична

аспирантка

Институт проблем химической физики РАН, РФ, г. Черноголовка

e-mail: Bocharova.Svetlana.2011@yandex.ru

Тонкие пленки CuInSe2 (CIS) применяются для создания солнечных батарей. При этом весьма перспективным методом синтеза пленок является метод электрохимического осаждения. Однако КПД устройств на основе таких пленок ниже, чем у батарей на основе слоев, полученных классическим способом – методом последовательного вакуумного напыления металлов и последующей селенизации, что обусловлено недостаточным качеством таких пленок.

В данной работе методом катодного осаждения из этанольных растворов (95,6% спирт и 100% спирт) получены пленки CIS. Осаждение проводилось на подложках стекло/Mo, а также стекло/ITO. В качестве анода использовалась платина. Электрод сравнения - хлорсеребряный электрод (тип ЭСр 10101), наполненный насыщенным спиртовым раствором KCl. Осаждения проводилось при 25 °C. Электролит содержал 0.005 М CuCl2, 0.05 М InCl3, 0.025 М H2SeO3 и 0.1 М LiCl [].

Рис. 1. Данные РФА

Методом РФА (ДРОН-4, излучение Cu-Kα) установлено, что CuInSe2 образуется в области потенциалов от -800 мВ до -1200 мВ  (95,6% этанол). При этом наилучшая адгезия наблюдалась у образцов, полученных при потенциале осаждения -930 мВ относительно насыщенного хлорсеребряного электрода.

Для образцов, получаемых из 100% этанола была характерна низка адгезия и плохая повторяемость результатов

На рентгенограммах синтезированных образцов наблюдалась значительная ширина линий (2-5 град), что говорит о наличии в пленке нанодисперсной фазы (рис.1).

Анализ спектров поглощения в координатах (αhν)2 – hν (Shimadzu UV-3101PC) позволил определить ширину запрещенной зоны синтезированных образцов (подложка стекло/ITO). Она оказалась равной 1.5 эВ, что характерно для наночастиц CIS.

Благодарю за помощь в выполнении данной работы к.х.н. Гапановича М.В.

Литература

# Endnotes

. Fei Long, Weiming Wang, Jingjing Du, Zhengguang Zou. CIS(CIGS) thin films prepared for solar cells by one-step electrodeposition in alcohol solution. // J. of Phys.: Conference Series, 2009, V.159. № 012074. P. 1-4