Синтез анионно-катионных поверхностно-активных веществ и исследование их свойств

Миронова Ирина Игоревна

Студентка

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: miroshe4ka89@mail.ru

Широкое разнообразие строения, свойств и областей применения поверхностно-активных веществ (ПАВ) обуславливает необходимость подробного изучения взаимосвязи их строения и физико-химических свойств. Изучение этой взаимосвязи позволяет добиться более эффективного использования ПАВ, а также вести поиск путей синтеза ПАВ, обладающих новыми улучшенными свойствами и новыми областями применения.

В данной работе был осуществлен синтез смешанных поверхностно-активных веществ по обменной реакции между анионным ПАВ (додецилсульфат натрия) и катионными ПАВ (бромид гексадецилпиридиния, бромид додецилтриэтиламмония) [1]. Бромид додецилтриэтиламмония был предварительно синтезирован по реакции кватернизации триэтиламина додецилбромидом. Синтез смешанных ПАВ проведен по схеме:

Х+Br- + H25C12OSO3Na  XO3SOC12H25 + NaBr,

где Х+ = C16H33NC5H5; C12H25N(C2H5)3.

Образовавшиеся ПАВ были очищены методом перекристаллизации из спирта и ацетона соответственно.

Были исследованы коллоидно-химические свойства водных растворов полученных ПАВ: поверхностное натяжение раствора ПАВ на границе с воздухом методом наибольшего давления образования пузырька воздуха, размер молекул в мономолекулярном слое; пенообразующая способность; адсорбция раствора ПАВ на терморасширенном графите.

Литература

- Поверхностно-активные вещества / Под ред. Абрамзона А.А., Гаевого Г.М. Л.: Химия. 1979.