Твердофазный синтез цезиевого молибдата уранила

Ширяева А.С.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: chemist.13@mail.ru

Безопасное функционирование ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) основано на понимании процессов, происходящих на всех этапах ЯТЦ: добыча и обогащение урана, производство электроэнергии, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Для изучения процессов, происходящих в различных геохимических обстановках, как на урановых месторождениях, так и в районе хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), удобнее использовать синтезированные минералы. Большой интерес представляет исследование свойств молибдатов уранила, широко развитых в пределах уран-молибденовых месторождений, а также встречающихся в районе хранения ОЯТ.

В качестве представителя таких минералов был выбран цезиевый молибдат уранила Cs2(UO2)2(MoO4)3. Выбор данного минерала обусловлен значительным содержанием цезия и молибдена среди продуктов деления урана. Молибдаты уранила способны образовываться как в природе, так и в местах временного хранения ОЯТ. Синтез соединения производился в соответствии с реакцией:

14CsNO3+14UO2(NO3)2∙6H2O+3(NH4)6Mo7O24∙4H2O=7Cs2(UO2)2(MoO4)3+18NH4NO3+24HNO3+84H2O

Исходные вещества растворяли в воде, раствор перемешивали на магнитной мешалке, а затем упаривали (это проводилось для получения наиболее гомогенной смеси). Полученную смесь перетирали в ступке, после чего доводили до плавления в муфельной печи при 750 ºС, а затем температуру понижали до 600ºС,  при этом происходила кристаллизация β-фазы Cs2(UO2)2(MoO4)3

Анализ полученного соединения производился посредством РФА и РЭМ с РСМА. Данные методы анализа дополняют друг друга и позволяют получить информацию о характере поверхности, о фазовом составе и кристаллической структуре полученного вещества, а также дают возможность количественно охарактеризовать элементный состав образца.

Дальнейшее исследование синтезированного соединения позволит установить его миграционное поведение в различных геохимических условиях, что важно для решения задач безопасного захоронения ОЯТ.

Литература

1.	Назарчук Е.В. Кривовичев С.В., Филатов С.К. Фазовые превращения и высокотемпературная кристаллохимия полиморфных модификаций Cs2(UO2)2(MoO4)3 // Радиохим. Т.46. 2004.№5с.405-407

2.	Назарчук Е.В., Кривовичев С.В., Бернс П.К. Кристаллическая структура Tl2[(UO2)2(MoO4)3] и кристаллохимия соединений состава М2[(UO2)2(MoO4)3](М=Tl, Rb, Cs)//Радиохим. Т.47. 2005. №5. с.447-452

3.	Finch R., Takashi M. Systematics and Paragenesis of Uranium Minerals // Uranium: Mineralogy, Geochemistry & the Environment. Mineralogical Society of Amer, 1999

4.	Burns P.C. The crystal chemistry of uranium // Uranium: Mineralogy, Geochemistry & the Environment.  Mineralogical Society of Amer, 1999

ЯТ.ботавшего ядактивных отходов урана и продуктов его распадавуют в ОЯТ.лической структуре приповерхностных слоев