Исследование гелеобразования в растворах серебряных комплексов бета-лактамных антибиотиков

Алексеева Е.П.

Студентка 4 курса

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: bettynet@mail.ru

Исследование взаимодействия бета-лактамных антибиотиков (пенициллинов и цефалоспоринов) с ионами серебра(I) показало, что при определенных условиях образуются устойчивые во времени тиксотропные гели. Механизм гелеобразования пока не вполне ясен. Предполагается образование полимерных серебряных комплексов антибиотиков. При взаимодействии растворов натриевой соли оксациллина и нитрата серебра гель образуется при мольном соотношении оксациллин : серебро от 1:1 до 9:1. Возможно получение гелей как из водных растворов, так и из смесей воды с диметилсульфоксидом (до 50 % об. ДМСО) или этанолом (до 40 % об. этанола). В гелеобразующую систему могут быть введены некоторые лекарственные и биологически активные вещества: бензилпенициллин, клотримазол, соли цинка. При взаимодействии растворов натриевой соли цефотаксима и нитрата серебра гелеобразование происходит при молярном соотношении цефотаксим : серебро от 1:1 до 1:3. Возможно получение гелей как из водных растворов, так из смесей воды со спиртом. Методом ИК спектроскопии установлено, что гелеобразование не влияет на химическую структуру антибиотика, между анионами антибиотиков и катионами серебра образуются связи преимущественно ковалентного характера, химическая структура антибиотиков в ходе гелеобразования не изменяется. Исследование гелей и растворов методами Фурье ИК спектроскопии (Bruker Equinox 55), просвечивающей электронной микроскопии (Carl Zeiss Leo 912 AB OMEGA) и динамического рассеяния лазерного излучения (Malvern ZetaSizer Nano ZS) показали, что причиной желирования систем является образование нитевидных супрамолекулярных комплексов катионов серебра с антибиотиками диаметром около 20 и длиной в сотни нанометров. Исследования на тестовых культурах микроорганизмов показали повышенную активность и более широкий спектр антимикробного действия геля по сравнению с равным по концентрации раствором антибиотика и более высокую, чем раствор AgNO3.

Оксациллин-серебряные и цефотаксим-серебряные гели перспективны для применения в медицине как весьма удобная комбинированная лекарственная форма антибиотиков и серебра, обладающая антимикробным, ранозаживляющим и микоцидным (при введении клотримазола) действием.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Гос. контракт № 14008.