Создание композиционных полимерных присадок для улучшения реологических свойств высокопарафинистых нефтей

Рыбкина А.А.1, Кирбижекова Е.В.2

### Магистрант

1Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет, институт природных ресурсов,  г. Томск, Россия;

2ИХН СО РАН

E-mail: med4edka@sibmail.com

Для России, как и для многих северных стран мира, проблемы улучшения низкотемпературных свойств нефти и нефтепродуктов и ингибирования асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) являются одними из самых актуальных проблем в области транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам.

Одним из самых экономически эффективных и экологически безопасных способов улучшения низкотемпературных свойств нефтей является использование депрессорных и ингибирующих присадок. Депрессорные присадки комплексного действия представляют собой нефтерастворимые синтетические полимерные продукты, которые при введении их в небольших количествах в нефть с повышенным содержанием парафиновых углеводородов (ПУ) способны существенно изменять ее реологические свойства и предотвращать АСПО.

В качестве объектов исследования взяты нефти с высокими температурами застывания и различным содержанием парафиновых и смолисто-асфальтеновых компонентов (САК).

В качестве активных составляющих для депрессорных присадок были выбраны алкил(мет)акрилаты (Присадка 1) и полиолефины (Присадка 2). Эффективность действия присадок оценивали по изменению температуры застывания  и динамической вязкости исходных нефтей.

Присадка 1 показывает значительную депрессию температуры застывания – около 30ºС для нефтей Арчинского, Герасимовского и Крапивинского месторождений (табл.2).

Таблица 2 - Температура застывания исследуемых нефтей

| Нефть | Температура застывания, ºС |
| --- | --- |
|  | Исх. нефть | Нефть с присадкой |
| Арчинская | +6,0 | -22,0 |
| Фестивальная | +4,5 | -16,6 |
| Герасимовская | +3,5 | -21,3 |
| Крапивинская | -14,0 | -44,5 |
| Альметьевская | -28,0 | -47,5 |
| Майская | +15,2 | -2,4 |
| Верхне-Салатское | +12,5 | +5,5 |

Концентрация Присадки 1 составила для исследуемых нефтей 0,15 масс. %. Для нефтей Фестивального, Майского, Альметьевского и Верхне-Салатского месторождений наиболее эффективно применение Присадки 2. Депрессия температуры составила от 6 ºС (для Верхне-Салатской нефти) до 17 ºС (для нефти Майского месторождения). Концентрация Присадки 2 составила 0,2 масс. %.

Характерной особенностью новых разработок в области депрессорных присадок к нефтям является композиционный характер их состава и многофункциональность их действия. Разработки 2 – 4-х  компонентных композиционных присадок имеют  целью не только возможность использования синергетического эффекта, но и возможность достижения сбалансированных свойств присадки как по снижению температуры застывания и реологических характеристик, так и по увеличению степени ингибирования парафиноотложения.