Синтез мезопористых алюмосиликатов - перспективных компонентов

катализаторов гидроизомеризации высших н-алканов

Хисамутдинов Илья Радикович

Студент (магистрант)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Высшая школа инновационного бизнеса, Москва, Россия

E-mail: hisamut.ilya@mail.ru

Создание новых катализаторов, позволяющих эффективно перерабатывать как нефтяное, так и альтернативное сырьё, является одним из актуальных направлений современной нефтепереработки и нефтехимии. Для процесса гидроизомеризации высших нормальных парафинов с целью получения высококачественных компонентов низкозастывающих топлив наиболее привлекательным представляется использование катализаторов  на основе наноструктурированных мезопористых алюмосиликатов [1].  Структурированные мезопористые алюмосиликаты представляют собой новый класс  материалов, они обладают порами от 2 до 50 нм, удельной поверхностью  до 1100 м2/г и широким спектром кислотных свойств. Подход к их синтезу заключается в том, что формирование структуры происходит вокруг мицелл темплата, которым служит поверхностно-активное вещество. Фактически эти материалы являются крупнопористыми аналогами цеолитов. Их использование в качестве компонентов кислотных и бифункциональных катализаторов позволит увеличить ресурс катализатора и  повысить эффективность использования сырья [2].

Цель работы - синтез мезопористых алюмосиликатов, изучение их физико-химических свойств, а также тестирование их в качестве кислотных компонентов бифункциональных катализаторов гидроизомеризации н-гексадекана. Исходными соединениями для получения материалов типа Al-SBA-15 служили тетраэтоксисилан и вторичный бутоксид алюминия; в качестве темплата использовали триблоксополимер пропиленоксида и этиленоксида Р123.  При проведении серии экспериментов с различным количеством темплата были синтезированы мезопористые алюмосиликаты с соотношением Si/Al=10, обладающие удельной поверхностью до 698 м2/г и размером пор от 55 до 76 Å (табл.).

Влияние соотношения Si(OEt)4/темплат на свойства образцов Al-SBA-15

| № образца | Соотношение Si(OEt)4/темплат | Свойства материалов |
| --- | --- | --- |
|  | (моль/моль) | Sуд, м2/г | Dпор, Å | Vпор, см3/г |
| 1 | 57 | 606 | 57 | 0,63 |
| 2 | 20 | 619 | 76 | 0,94 |
| 3 | 10 | 698 | 55 | 0,72 |

Были приготовлены носители для катализаторов в виде экструдатов, содержащие 30 мас.% мезопористого материала и 70 мас.% бемита в качестве связующего. Апробирование катализаторов, содержащих 0,5 мас.% платины, показало, что они обладают высокой селективностью в гидроизомеризации н-гексадекана в проточной системе в интервале температур 280-3600С.

Литература

- Deldary H. Suitable catalysts for hydroisomerization of long-chain normal paraffins // Appl. Catal. A. 2005. V.293. P.1-10.

- Trong On D., Desplantier-Giscard D., Danumah C., Kaliaguine S. //Perspectives in catalytic applications of mesostructured materials // Appl. Catal. A. 2003. V.253. P.545-602.