Спектрально-люминесцентные свойства кристаллов кальций-ниобий галлиевого граната, активированных ионами гольмия

Щучкина Н.В., Рябочкина П.А.

Магистрант, доцент

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Институт физики и химии, Саранск, Россия

E-mail: zvytochka@rambler.ru

Кристаллы кальций-ниобий галлиевого граната (Ca3(NbGa)5O12), активированные редкоземельными ионами, находят применение в качестве активных сред твердотельных лазеров. Кристаллы Ca3(NbGa)5O12, активированные ионами Но3+, представляют интерес для получения лазерной генерации на переходе 5I7→5I8 в области 2,1 мкм. Лазерное излучение данного спектрального диапазона находит широкое практическое применение в медицине, для зондирования атмосферы, а также преобразования в излучение среднего ИК-диапазона спектра.

В настоящей работе проведены исследования спектрально-люминесцентных характеристик кристаллов Ca3(NbGa)5O12:Ho и выполнен их сравнительный анализ с аналогичными характеристиками в кристаллах Y3Al5O12:Ho.

Для данных кристаллов из спектров поглощения были определены силы осцилляторов для переходов с основного состояния 5I8 на возбужденные мультиплеты 5G5, 5G6+5F1, 5F2+3K8, 5F4+5S2, 5F5, 5I6, 5I7. Методом Джадда-Офельта найдены параметры интенсивности Ωt (t=2,4,6) для кристаллов Ca3(NbGa)5O12:Ho и Y3Al5O12:Ho, которые представлены в таблице 1. В таблице 1 также представлены параметры интенсивности Ωt (t=2,4,6) для кристаллов Y3Al5O12:Ho, полученные авторами [1,2], которые согласуются со значениями параметров интенсивности, полученных в настоящей работе.

Значения силы осциллятора для сверхчувствительного перехода 5I8→5G6 и параметра интенсивности Ω2 для кристаллов Ca3(NbGa)5O12:Ho выше аналогичных значений в кристаллах Y3Al5O12:Ho, что обусловлено наличием в кристаллах Ca3(NbGa)5O12:Ho оптических центров с симметрией локального окружения С2v, С2, C1.

Таблица 1 - Значения Ωt (t=2,4,6) для ионов Но3+ в кристаллах со структурой граната

| Кристалл | Симметрия окружения РЗ иона | Параметры Джадда-Офельта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ω2∙1020 см2 | Ω4∙1020 см2 | Ω6∙1020 см2 |
| Y3Al5O12:Ho [1] | D2 | 0,04 | 2,67 | 1,89 |
| Y3Al5O12:Ho [2] | D2 | 0,101±0,087 | 2,086±0,097 | 1,724±0,064 |
| Y3Al5O12:Ho* | D2 | 0.10 | 2.59 | 1.48 |
| Ca3(NbGa)5O12:Ho* | С2v, С2, C1 | 3.49 | 2.96 | 1.05 |

*результаты, полученные в настоящей работе.

С использованием параметров интенсивности Ωt (t=2,4,6), сделана оценка вероятностей ряда излучательных переходов ионов Но3+, определены коэффициенты ветвления люминесценции, рассчитано значение времени жизни с уровня 5I7 в кристаллах Ca3(NbGa)5O12:Ho и Y3Al5O12:Ho.

В работе представлены спектры люминесценции кристаллов Ca3(NbGa)5O12:Ho, зарегистрированные с уровня 5I7 ионов Ho3+.

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (Государственный контракт № 14.740.11.0071).

Литература

1. Malinowski, M. et al. Optical transition of Ho3+ in YAG // Journal of Alloys and Compounds. 2000, №300-301. p. 389 – 384.

2. Walsh, B. M. et al. Energy levels and intensity parameters of Ho3+ ions in Y3Al5O12 and Lu3Al5O12 // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2006, №67. p. 1567 – 1582.