Явление самодефокусировки лазерного излучения в магнитной жидкости.

Рекало С.В.

магистр

Ставропольский государственный университет,
физико-математический факультет, Ставрополь, Россия

E-mail: Gor_RS@mail.ru

Начиная с середины 70х годов XX в. внимание ученых сосредоточено на исследовании свойств магнитной жидкости. Методики изучения оптических свойств основаны на определении характеристик лазерного излучения, прошедшего через объем магнитной жидкости. В некоторых экспериментальных работах отмечается нестабильность интенсивности регистрируемого сигнала.  Как известно, лазерное излучение дает когерентный, монохроматический, поляризованный и узконаправленный поток излучения, энергия, которого сосредоточена в узком пучке света. Для выяснения причин нестабильности интенсивности, луч лазера был спроецирован на экран, удаленный на 7 м от источника. В результате были обнаружены интерференционная картина и нестабильность размера лазерного пятна при включении лазера (рис. 1).

Для экспериментального изучения наблюдаемого явления была собрана установка (рис. 2), состоящая из лазера ГН-5П (1), мощностью 5 мВт, ячейки (2), фотодиода (3) и экрана (4). Геометрическая длина пути, которую проходит луч от лазера до экрана 7,02 м, а до фотодиода (3) 3,50 м. Фотодиод использовался для изучения распределения интенсивности света в наблюдаемом пятне.

В ячейку наливалась магнитная жидкость с концентрацией %, путь лазера через магнитную жидкость в ячейке составлял  м. При пропускании лазерного луча через кювету с магнитной жидкостью, на экране в течение двух секунд точка от лазерного луча увеличивалась в размерах и формировалась интерференционная картина (рис. 1). Похожая картина наблюдалась при пропускании лазерного луча через раствор йода в керосине. Это говорит о том, что наблюдаемое явление связанно со свойствами керосина, а не с коллоидными частицами магнетита.

Известно, что при наличии зависимости коэффициента преломления от температуры среды, может наблюдаться явление самофокусировки или самодефокусировки [1]. Распространение лазерного излучения в слабо поглощающих средах приводит к их нагреву и изменению показателя преломления n. В веществах, где n растет с температурой T, , возможна самофокусировка, а в веществах с  - самодефокусировка лазерного излучения [2], которая заключается в изменении угла расхождения лазерного пучка после прохождения среды.

По измерениям зависимости показателя преломления керосина от  при его нагреве, было установлено, что керосин является средой с , т.е. при нагревании возможно проявление самодефокусировки.

Оценим, на какую температуру может нагреть лазерный луч среду в объеме его локализации, за характерное время формирования устойчивой картины пятна на экране.

, где P – мощность лазера, t – время формирования пятна, r – радиус лазерного луча, падающего на ячейку, l – путь который проходит лазерный луч в ячейке. Для времени порядка 2 с, оценка будет верна, потому что мощность теплоотдачи и нагрева остального объема жидкости на 2 порядка меньше мощности поглощаемой средой в области прохождения лазерного луча. Пусть коэффициент преломления, линейно зависит от температуры , где k – температурный коэффициент ([4]). Таким образом, можно оценить насколько изменится коэффициент преломления в объеме, где керосин нагрет лазером, от коэффициента преломления керосина в остальном объеме. Оценка с учетом коэффициента поглощения дает значение .  По измеренным углам расхождения луча после ячейки при пропускании его через пустую ячейку  и через ячейку с магнитной жидкостью, можно рассчитать изменение коэффициента преломления в области прохождения луча через среду. Учитывая, что в магнитной жидкости возникает градиент коэффициента преломления, можно записать уравнение:

Где,  - коэффициент преломления керосина с температурой С,  -  коэффициент преломления керосина при температуре . Расчет изменения коэффициента преломления по этой формуле дает . Т.е. явление самодефокусировки лазерного излучения в магнитной жидкости, объясняет обнаруженную нестабильность сигнала на фотодиоде при включении лазера и это связано с температурным нагревом  среды лазерным излучением.

Таким образом, при изучении свойств магнитной жидкости с помощью лазерного  луча необходимо учитывать явление самодефокусировки и для его компенсации фокусировать луч линзой перед ФЭУ или фотодиодом, либо подбирать малую мощность лазера при которой, данное явление на эксперимент влияет незначительно.

Литература

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Том 8, Электродинамика сплошных сред. М.: 4 издание, 2005.

- Зверев Г.М., Левчук Е.А. Тепловая самофокусировка лазерного излучения в веществах с отрицательным dn/dT // Письма в ЖЭТФ, 1970, том 11, стр. 177–181.

- Ахманов С.А., Сухоруков А.П., Хохлов Р.В. Самофокусировка и дифракция света в нелинейной среде // УФН, 1967.

- ru.wikipedia.org (Рефрактометр).

# Text boxes

Рис 1. Фотография пятна на экране.

2

4

3

1

Кювета с МЖ

Рис 2. Схема экспериментальной установки.

лазер

7,02 м

3,50 м

0,21 м