Влияние технологии изготовления и обработки на магнитные свойства металл-углеродных нанокомпозитов на основе Со и Со-Gd.

Свечкина Наталия Борисовна, Вомпе Артем Александрович

Студенты

Московский государственный университет им. М. В.Ломоносова,
Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: fillimas@cnt.ru

Магнитные наночастицы представляют большой научный и практический интерес [1]. В настоящее время существуют различные методы их получения и обработки. Недавно сообщалось о металл-углеродных нанокомпозитах, приготовленных методом ИК-пиролиза. Магнитные свойства таких материалов оказались весьма чувствительны к режимам синтеза [2].

В данной работе представлены результаты исследования магнитных свойств 2 серий образцов металл-углеродных нанокомпозитов на основе Co (20%) и Со(23%)-Gd(7%), приготовленных методом ИК-пиролиза. Образцы, полученные при оптимальной температуре (соответствующей максимальной намагниченности) подвергались дополнительной термической обработке: одна серия отжигалась в течение 5 минут при температурах от 400 до 800 оС, а у другой серии при фиксированной температуре (500 С) время отжига варьировалось от 5 до 25 минут.

Измерения магнитных свойств проводились на вибрационном магнитометре(VSM марки “LakeShore-7407”) в полях до 16кЭ при температурах от 80 до 400 К, исследуемые образцы известной массы в виде порошков были помещены в плоские пластиковые капсулы, закрепляемые при измерениях на держателе магнитометра с помощью пластиковой ленты.

Обнаружено, что при изменении режимов термообработки магнитные свойства образцов изменяются немонотонно, при этом характерные температуры экстремумов зависимостей для намагниченности и коэрцитивной силы существенно различаются. Обращает на себя внимание значительность изменения исследуемых параметров в диапазоне изменения режимов термообработки, так намагниченность нанокомпозита на основе кобальта изменяется более чем в два раза, а на основе Co-Gd - более чем в четыре раза (см.Рис.1).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис.1- Зависимость намагниченности насыщения образцов от режимов термообработки: а) ПАН/Со(20%) ; б) Со(23%)-Gd(7%) |

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-02-90493.

Литература

- С.П.Губин, Ю.А.Кокшаров. Получение, строение и свойства магнитных материалов на основе кобальтсодержащих наночастиц. Неорганические материалы 2002, т.38, №11, стр. 1287-1304.

- K.A. Bagdasarova, N.S. Perov, G.P. Karpacheva, S.E. Pile, E.L. Dzidziguri "Magnetic Behavior of Carbon–Metal Nanocomposites" Solid State Phenomena Vols. 168-169 (2011) pp 349-352.