Исследование магнитных свойств ферромагнитных гелей

Деменцова Ирина Владиславовна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: demencova_i@mail.ru

Ферромагнитные гели принадлежат к группе композитных материалов, в которых ферромагнитные наночастицы встроены в химическую полимерную сетку. Эти материалы интересны тем, что могут изменять свои физические свойства при приложении к ним магнитного поля [1]. В область потенциального применения ферромагнитных гелей входят создание искусственных мышц, контроль над распределением лекарственных веществ в организме, а также взаимодействием ферментов и др.[2-4].

В данной работе представлены результаты сравнения магнитных свойств гелей со свойствами феррожидкостей и порошков на основе одного наполнителя. Материал представляет собой гель, в котором хаотически распределены наноразмерные частицы магнетита (Fe3O4). Частицы магнетита были синтезированы путем осаждения водных растворов FeCl2 и FeCL3  в щелочном растворе, после чего покрыты олигомерной кислотой. Исследовалось несколько видов гелей, которые отличаются друг от друга способом стабилизации.

Для измерений феррожидкости и феррогели были помещены в стеклянные капилляры с внешним диаметром 2,4 мм. Капилляр был взвешен до и после помещения в него исследуемого вещества и запаян с помощью парафина. Для порошков, в свою очередь, были изготовлены пластиковые плоские прямоугольные капсулы массой 9 – 12 мг размером 4×8×0,5 мм. Измерения проводились на вибрационном магнетометре «Lake Shore» 7407 при комнатной температуре.

По результатам исследований был проведен сравнительный анализ гелей по величине намагниченности и коэрцитивной силы и установлена взаимосвязь между способами стабилизации гелей и их магнитными характеристиками. Измерения показали неоднородность магнитных свойств гелей, в том числе различие в коэрцитивной силе, которое может быть обусловлено как релаксационными процессами, так и неоднородностью распределения магнитных частиц в матрице геля.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 11-02-12170-офи-м-2011.

Литература

- Kallio, Marke. The elastic and damping properties of magnetorheological elastomers. Espoo 2005

- Y. Galaei, B. Mattison, Trends Biotechnol. 17 (1999) 335–340.

- A.S. Hoffman, Rally, J. Biomed. Mater. Res. 52 (2000) 577–586.

- N. Kato, A. Oishi, F. Takahashi, Mater. Sci. Eng. C6 (1998) 291–296.