ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДВИЖНОСТЬ ОСНОВНЫХ НОСИТЕЛИ ТВЕРДЫЕ РАСТВОР (Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y

Амонов К.А.

- Физико-Технический институт НПО “Физика-Солнце“ АН РУз, г.Ташкент, Узбекистан E–mail: kvant.ph@mail.ru

Рис.1. Зависимость      произведение

n ·Nt твердого раствора (Si2)1-x-y(Ge)x

(ZnSe)y от температуры

В данной работе приводятся экспериментальные результаты исследований pSi-n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, структур. Структуры были получены выращиванием на pSi подложках эпитаксиального слоя твердого раствора n(Si2)1-x-y(Ge)x(ZnSe)y. Исследованы ВАХ pSi-n(Si2)1-x-y(Ge)x(ZnSe)y структур при различных температурах. В интервале напряжений то 2.5 до 3.5 V в диапазоне температур от 293 до 453 К наблюдались сублинейные участки. Эти участки ВАХ могут быть хорошо описаны в рамках теории эффекта инжекционного обеднения [1]. ВАХ этого эффекта носит ярко выраженный сублинейный характер и описывается выражением:    U=U0eJad, где J-плотность  тока, d- толщина базы, а-параметр, зависящий только от подвижности основных носителей-n и концентрации глубоких примесей-  Nt, a=12kTμnNt На рис.1. представлена зависимость произведения n·Nt от темпера-туры. Из рисунка видно, что в диапазоне температур 293–453 К произведение n ·Nt  уменьшается с ростом температуры. Это, по видимому, позволяет заключить, что в данном твердом растворе большую роль в механизме подвижности играет рассеяние носителей на глубоких примесях. Были определены: удельное сопротивление (), холловская подвижность (х), концентрация носителей заряда (n), концентрация глубоких примесей Nt и тип проводимости выращенных эпитаксиальных слоев (Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, которые имели значения при температуре 293 К – =5,6 Омсм; n=1018 см2/Вс; n=2,251015 см−3; Nt = 51016 см-3; Тип проводимости электронный.

Литература

1.  A.Yu.Leiderman, P.M. Karageorgy - Alkalaev. Sol.St.Commun.,1976,27,339