Определение рентгеновской восприимчивости резонансного слоя YFe2 по выходу флуоресцентного излучения в условиях волноводного возбуждения

Репченко Юрий Леонидович

Аспирант

Воронежский Государственный Университет, физический факультет,

Воронеж, Россия

E-mail:kent160@mail.ru

Определение оптических характеристик среды для рентгеновского излучения вблизи краев поглощения представляет важную фундаментальную задачу [1,2]. Усиление поля в волноводных структурах в условиях зеркального отражения (Рис.1)может не только увеличивает интенсивность выхода флуоресцентного, диффузного или дифракционного излучения из этого слоя [3,4], но и дает возможность уточнить оптические параметры слоев в структуре, поскольку формирование волноводного режима требует их прецезионного согласования.

| Рис. 1.Распределение поля по глубине в идеальной модели волноводной структуры Nb/YFe2/Nb. Соответствующие волноводные моды указаны (TE0,TE1,TE2). | Рис. 2. Экспериментальные угловые кривые выхода флуоресценции для энергий фотонов вблизи L3-края иттрия. |
| --- | --- |

Зеркальное отражение от образца Nb(4 нм)/YFe2(40 нм 〈110〉)/Fe(1.5 нм)/Nb(50 нм) исследовалось в работе [5]. Ультротонкие пленки YFe2 интересны особенностями их поведения в многослойных структурах DyFe2/YFe2, известных как динамические магнитные пружины [6]. Эпитаксиальная многослойная структура получена в Университете г. Нанси. Измерения рефлектометрических кривых для двух круговых поляризаций падающего излучения и выхода флуоресцентного излучения для набора энергий фотонов вблизи L2,3-краев иттрия (энергетические интервалы 2071  2095 eV, и 2145  2185 эВ) проводились на станции ID12 Европейского источника синхротронного излучения (ESRF – European synchrotron radiation facility) в Гренобле. На угловых зависимостях выхода флуоресцентного излучения неожиданно обнаружились специфические особенности (Рис. 2). Появление пичков при углах скольжения близких к критическому углу полного отражения мы объясняем формированием волноводного режима при этих углах, подобного представленному на Рис. 1.

С помощью программы FLUO [7] проведена пробная обработка одной из экспериментальных кривых для энергии фотонов E=2077 eV (Рис. 3). Полученный профиль изменения по глубине реальной и мнимой частей восприимчивости χ приведен на Рис. 4. Обработка всего массива данных в дальнейшем позволит уточнить спектральную зависимость рентгеновской восприимчивости пленки YFe2 в окрестности L3-края поглощения иттрия.

| Рис. 3. Подгонка экспериментальной кривой выхода флуоресцентного излучения для энергии фотонов E=2077 eV. | Рис. 4 Профиль изменения реальной (Re χ) и мнимой (Im χ) части восприимчивости по глубине для энергии фотонов E=2077eV, полученные при подгонке кривой флуоресцентного выхода (рис 4) |
| --- | --- |

Автор благодарен за предоставление экспериментальных данных А. Рогалеву (ESRF), А.Г. Смеховой и М.А. Андреевой (физфак МГУ имени М.В. Ломоносова). Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №  12-02-00924 и 10-02-00768-а.)

Литература

- Andreev, A. V., Ponomarev, Yu. V. X-ray diffuse scattering by multilayer waveguide structures// Phys. Rev. B.1998, v. 57, p. 113-117.

- Salditt, T., F. Pfeiffer. X-ray waveguides and thin macromolecular films. Physica B: Condensed Matter 2003, v.336(1–2) p. 181-192.

- Lengeler, B. Resonant Anomalous X-ray Scattering, Theory and Applications, edited by G. Materlik, C. J. Sparks & K. Fischer. New York: Elsevier. p. 35-60. 1994.

- Blake, R. L., Davis, J. C. Resonant Anomalous X-ray Scattering, Theory and Applications, edited by G. Materlik, C. J. Sparks & K. Fischer. New York: Elsevier. p. 79-90. 1994.

- Смехова А.Г., Андреева М.А Определение магнитного вклада в восприимчивость YFe2 слоя методом рентгеновской резонансной магнитной рефлектометрии// Кристаллография, 2010, т.55, № 5, с.906–915.

- Dumesnil, K., Fernandez, S., Avisou A., et. al. // Eur. Phys. J. B. 2009, v. 72. p. 159.

- http://kftt.phys.msu.ru/index.php?page=_Odintsova (Кафедра физики твердого тела МГУ им.М.В.Ломоносова).