Импульсный метод определения упругих свойств твердых тел

Крупин  Дмитрий Михайлович

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,

физический факультет

Студент (специалист)

dmkrupin@gmail.com

На производстве нередко можно встретить детали с внутренними дефектами, будь то пузырек воздуха внутри стакана или полость в строительной балке. В связи с этим встает вопрос о диагностике такого рода дефектов до эксплуатации без нарушения целостности образца. Среди возможных методов наиболее перспективным является акустический метод, поскольку он наиболее чувствителен к неоднородностям в материале. Таким образом, существует практическая необходимость в изучении нелинейности, вносимой дефектами в материал. В настоящее время разработаны некоторые методики, по которым в лабораторных условиях можно показать наличие неоднородностей в твердом теле. Одной из этих методик является импульсный метод измерений упругих линейных свойств образца.

Целью данной научной работы является выполнение следующих задач:

- Экспериментальное определение линейных упругих параметров: скорости продольных волн и коэффициента затухания в образце;

Измерение  экспериментальных зависимостей амплитуд второй и третьей акустических гармоник от амплитуды основной  волны.

В простейшем случае суть метода заключается в пропускании акустического импульса (АИ) через образец. Импульс возбуждается  на частоте 5 МГц  с помощью пьезокристаллического преобразователя, закрепленного с одного торца [1]. К каждым прохождением упругой волны по образцу часть ее энергии поглощается, еще часть рассеивается и уходит из звукового пучка. В результате амплитуда акустических импульсов, пришедших через образец уменьшается. Отнощение амплитуд двух последовательных импульсов может служить мерой затухания упругих волн в образце. Если измерить время прохождения волны между двумя принятыми импульсами то, зная расстояние, пройденное волной, можно получить скорость распространения упругих волн в образце.

Исследуемый образец состоит из алюминия с частицами алмаза, имеет длину L = 43мм = 4.3*10-2м. С обоих торцов образца приклеены кварцевые пьезокристаллы Х-среза (которые генерируют продольные упругие волны), первый работает как приемник и как излучатель, второй только как приемник акустических импульсов. В работе использовалась  ультразвуковая экспериментальная установка, схема которой приведена на рисунке ниже.

Генератор, система фильтров и усилитель представляют собой единую систему RITEC SNAP System, контролируемую с помощью персонального компьютера.

В результате нескольких измерений был определен  коэффициент затухания продольной акустической волны в исследуемом образце:

,

и ее скорость распространения

Во время прохождения АВ через образец она испытывает потери различного рода (потери на рассеяние и отражение; часть энергии волны теряется на склейке; не последнюю роль играют дифракционные потери), а также нелинейные потери, связанные с генерацией в образце второй и третьей акустических гармоник [1].  В связи с этим интересно было наблюдать зависимость амплитуды 1ой, 2ой и 3ей гармоник от начальной амплитуды сигнала.

Как известно, амплитуды высших гармоник нелинейно зависят от амплитуды исходного сигнала, т.е. амплитуда второй гармоники растет квадратично, третьей – кубично, и т.д. На рисунках слева представлены эскизы графиков искомых зависимостей, полученных экспериментально, и по ним можно наблюдать соответствие теоретическому заключению.

В ходе работы были измерены скорость распространения упругой волны и коэффициент затухания в образце, а также с помощью экспериментальных графиков было показано, что амплитуды первых трех гармоник при изменении амплитуды исходного сигнала ведут себя согласно теории.

Литература

1. А. Бабичев, Н. Бабушкина, А. Братковский. Физические величины. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1991.

2. В. Красильников. Введение в акустику. Издательство Московского университета, 1992.

3. У. Мэзон. Физическая акустика. Том 1. Методы и приборы звуковых исследований. М.: Мир, 1966. С. 372-375.

4. Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. М.: Мир, 1972. С. 8-10, 37-46.

# Text boxes

RITEC SNAP System

Импульсный ВЧ генератор

Осциллограф

Система ФВЧ и ФНЧ

Усилитель

Персональный компьютер

A2

A0

A1

A3

A0

A0