Твердотельные сенсоры на основе ионных жидкостей, затвердевающих при комнатной температуре

Ржевская А.В.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
 Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: grialeksandra@yandex.ru

Разработка новых типов ионоселективных электродов (ИСЭ) и их применение для анализа различных объектов является активно развивающейся областью аналитической химии. Использование твердотельных сенсоров на основе планарных печатных электродов не требует больших затрат времени и средств, а благодаря небольшим размерам они представляют удачную альтернативу многим более сложным и дорогостоящим аналитическим методам.

Работа посвящена изучению основных характеристик потенциометрических сенсоров на основе низкоплавких ионных материалов (НПИМ) – ионных жидкостей (ИЖ), затвердевающих при комнатной температуре. Важным направлением работы является исследование связи селективности предлагаемых соединений в мембране ИСЭ с их строением. Данные НПИМ использованы в качестве ионочувствительной мембраны ИСЭ. На наш взгляд, особые возможности подобных ИЖ обусловлены их способностью выступать одновременно в качестве ионочувствительного материала (ионообменника), и матрицы. Данная особенность позволяет избавиться от необходимости использования не только пластификатора, но и полимера.

Ранее нами были исследованы несколько ИСЭ на основе НПИМ и получены результаты, указывающие на принципиальные достоинства соответствующих 
сенсоров – легкость получения, высокая воспроизводимость, хорошая селективность и чувствительность [1, 2].

Проведен синтез новых ИЖ с катионами замещенного имидазолия и различными неорганическими анионами.

где X = NO3,CI, Br, I, SCN.

Все соединения плавятся при температуре выше комнатной (59-780С), малорастворимы в воде (растворимость составляет порядка n∙10-6M). В результате модифицирования поверхности печатных планарных электродов ИЖ получены твердотельные ИСЭ, изучен их потенциометрический отклик и определена селективность по отношению к неорганическим и органическим анионам. Исследована связь селективности и других свойств ИСЭ с природой и строением ИЖ. Данные полученных дифрактограмм ИЖ свидетельствуют о том, что нетипичная ряду Гофмейстера селективность датчика к потенциалопределяющему иону обеспечивается жесткой упорядоченностью структуры твердого тела и диктуется размером иона.

Полученные электроды могут быть использованы в различных методах экспресс-анализа. Тестирование электрода, модифицированного бромидной ИЖ, проводили при определении бромида в вине. Сенсор на основе ИЖ с анионом тиоцианата был использован для определения содержания тиоцианата в слюне.

Литература

- Chernyshov D.V., Egorov V.M., Shvedene N.V. Pletnev I.V. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2009. V.1, No.9, P.2055-2059.

- N.V. Shvedene, A.V. Rzhevskaia, I.V. Pletnev // Talanta. 2012, V.102, P. 123-127.