Золь-гель материалы с наночастицами серебра: получение и применение

для усиления сигнала комбинационного рассеяния света

Юрова Н.С.

Студентка

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт химии, Саратов, Россия, E-mail: nad4883@yandex.ru

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) света позволяет получить информацию о химическом составе, структуре нанообъектов различного типа, используется для определения и изучения биологических молекул: ДНК, белков, надмолекулярных комплексов. Усиление сигнала комбинационного рассеяния (КР) достигается обычно за счет сближения групп атомов с поверхностью металла (обычно наночастицами или нанопленками золота, серебра и др). Целью данной работы  явилось получение и исследование золь-гель (З-Г) материалов, содержащих наночастицы (НЧ) серебра, и оценка возможности их применения в качестве платформ для ГКР. Выбор З-Г технологии обусловлен такими ее преимуществами, как возможность контролировать размер частиц и структуру пор, а также получать материалы различных морфологических форм (пленки, порошки, волокна).

При получении З-Г материалов с иммобилизованными НЧ серебра за основу взят метод, описанный в работе [1]. При этом получение Ag НЧ осуществляли восстановлением азотнокислого серебра гидразином непосредственно в З-Г смеси. Предварительно подобраны такие условия как соотношение реагирующих веществ, природа алкоксисилана (тетраметоксисилан и тетраэтоксисилан), катализатор, восстановитель (гидразин, формальдегид, аскорбиновая кислота, тетраборат натрия), время выдерживания смеси. Протекание З-Г процесса контролировали путем измерения вязкости смеси, размера частиц и их дзета-потенциала. Так, показано, что образование геля происходит быстрее при восстановлении НЧ серебра гидразином, чем при восстановлении формальдегидом. Кроме того, увеличение концентрации нитрата серебра приводит к увеличению времени гелеобразования. Среднее значение дзета-потенциала частиц для системы, состоящей из чистой З-Г смеси (без наночастиц Ag), близко к нулю, а в присутствии НЧ серебра имеется некоторая тенденция смещения в сторону положительных величин. Полученный гель высушивали в течение суток, что приводило к образованию твердого материала, который измельчали до однородного состояния (порошка). В процессе приготовления З-Г материалов варьировали концентрацию нитрата серебра и визуально наблюдали различие в цвете порошков, что говорит о различном количестве и размере образующихся НЧ серебра. Наличие наночастиц серебра в порошках также подтверждено методом спектроскопии диффузного отражения.

4

В качестве модельного соединения для оценки возможности получения сигнала ГКР на полученных золь-гель материалах использовали родамин 6Ж. Получены спектры ГКР на исследуемых структурах, которые идентифицировали с использованием литературных данных. Изучено влияние на интенсивность сигнала  ГКР таких факторов, как концентрация наночастиц серебра, условия проведения золь-гель синтеза. Проведена оценка возможности использования полученных З-Г материалов для одновременного концентрирования аналитов из растворов и их определения методом ГКР.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 12-03-00450-а.

Литература

[1]Aroca R. Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy. John Wiley & Sons Ltd, 2006. 233 p.