### Методы получения полимерных нанокомпозиций с TiO2 и  ZnO

### Полянская В.В.

аспирант

Московский педагогический государственный университет, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: vale_88@mail.ru

Разработаны методы получения (с использованием явления крейзинга полимерных материалов) гибридных механически прочных полимерных  композиций на основе ПЭВП с различным содержанием нанофазы двуокиси титана и оксида цинка. Для формирования нанокомпозиий была предложена многоцикловая обработка пористой полимерной матрицы путем проведения многократных циклов сорбции прекурсора (ИПTi) с последующим его гидролитическим разложением in situ в нанопористой структуре полимера. Максимальное содержание диоксида титана в ПЭВП – до 40 мас.%. Были получены полимерные (ПЭВП) системы с кристаллической фазой диоксида титана путем проведения гидротермальной обработки (100°С)  композиций с аморфной фазой TiO2. Размер кристаллитов составляет 4-5 нм.

Методом противоточной диффузии получены композиции ПЭВП-ZnO с различным содержанием неорганического компонента, который варьировали путем изменения концентрации реагентов и времени проведения диффузии. Получение композиций c ZnO осуществляли двумя способами: из растворов ацетата цинка и гидроксида натрия в абсолютированном спирте при комнатной температуре и из водных растворов соответствующих реагентов с последующей гидротермальной обработкой (100°С) промежуточного продукта - гидроксида цинка. Максимальное содержание оксида цинка составило 37 мас.%. Проведена оценка размера кристаллита ZnO, который составил ~25 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 08-03-00411) и НШ 324.2012.3