Изучение конформационного состояния макромолекулы хитозана в бинарных растворителях:  соляная кислота-вода и уксусная кислота-вода.

Таипова А.А., Давлетова Л.Н.

магистрант II г.о., магистрант I г.о.

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,

химический факультет, Уфа, Россия

e-mail: alfia.str@mail.ru

Полимер природного происхождения хитозан, в отличие от своих ближайших аналогов– хитина и целлюлозы, легко растворяется в кислых водных средах, образуя вязкие растворы, которые затем перерабатываются в пленки и находят разнообразное применение. При растворении аминогруппы хитозана протонируются, в результате чего соотношение компонентов в бинарном растворителе кислота-вода, определяет не только степень протонирования, но и конформационное состояние макромолекулы в растворе.  Целью данной работы стало изучение конформационного состояния макромолекулы хитозана в бинарных растворителях – соляная кислота-вода и уксусная кислота-вода.

Объектами исследования служили расфракционированные образцы крабового хитозана (степень деацетилирования ~75%) с молекулярными массами равными, Мη=1.2×105, 8×104, 6,3×104 и 2,3×104 . В качестве растворителя использовали уксусную кислоту в диапазоне концентраций от 0,17моль/л до 8,33 моль/л  и соляную кислоту в диапазоне концентраций от 0,1моль/л  до 0,3моль/л.  Для характеристики конформационного состояния макромолекул в растворе определяли параметр  α в уравнении Марка–Куна–Хаувинка путем измерения характеристической вязкости растворов хитозана в отсутствие низкомолекулярного электролита. Характеристическую вязкость определяли с помощью уравнения Фуосса-Страуса.

Результаты исследований приведены в табл. 1

Таблица 1. Зависимость параметра α в уравнении Марка–Куна–Хаувинка от концентрации используемой кислоты

| Используемый растворитель | Концентрация, моль/л | α |
| --- | --- | --- |
| Соляная кислота | 0,10 | 1,31 |
|  | 0,15 | 1,31 |
|  | 0,20 | 1,31 |
|  | 0,30 | 1,31 |
| Уксусная кислота | 0,17 | 1,07 |
|  | 1,67 | 1,06 |
|  | 2,50 | 1,01 |
|  | 5,00 | 0,75 |
|  | 8,33 | 0,71 |

Из данных таблицы видно, что, что конформация (параметр α в уравнении Марка–Куна–Хаувинка)  хитозана в растворе сильного электролита - соляной кислоты  не зависит от ее содержания в растворе и остается постоянной величиной, равной 1,31.

В случае использования в качестве растворителя растворов слабого электролита   - уксусной кислоты, ситуация иная: параметр α в уравнении Марка–Куна–Хаувинка по мере увеличения содержания уксусной кислоты в растворе уменьшается от 1,07 до 0,71.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в растворах соляной кислоты макромолекула хитозана находится в вытянутой форме, а в растворах уксусной кислоты форма макромолекулы может меняться от вытянутой, до свернутого в рыхлый клубок.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (мероприятие 1.1), номер заявки 2012-1.1-12-000-1015-027