Термохромизм растворов донорно-акцепторных смесей сопряженных полимеров

Паращук О.Д., Сосорев А.Ю.*, Запуниди С.А., Каштанов Г.С., Паращук Д.Ю.

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Международный учебно-научный лазерный центр

*e-mail: sosorev@physics.msu.ru

Сопряженные полимеры (СП), представляют значительный интерес как для фундаментальной науки, так и с точки зрения различных приложений. Так, полимерные материалы могут проявлять сильный термохромизм, что может быть использовано для создания высокочувствительных полимерных термохромных материалов. В некоторых донорно-акцепторных смесях СП формируется межмолекулярный комплекс с переносом заряда (КПЗ), оптические свойства которого могут быть ответственны за термохромный эффект.

В данной работе обнаружен сильный эффект термохромизма в донорно-акцепторных смесях СП MEH-PPV с рядом акцепторов флуоренового ряда в температурном диапазоне 10–50 ºC (Рис.1а). Установлено, что термохромные свойства смеси проявляют высокую термочувствительность и регулируются концентрацией КПЗ, которая в свою очередь зависит от электронного сродства акцептора и его концентрации. При изменении температуры  на ~ 40 ºC поглощение материала может меняться более чем  в 50 раз в спектральном диапазоне (Рис.1б), ответственном за поглощение КПЗ  (600-900 нм). Для температурной зависимости поглощения КПЗ характерно наличие пороговой температуры и гистерезиса (см. Рис. 1б). Предложено объяснение особенностей температурной зависимости поглощения на основании разработанной ранее модели эффекта соседа5. Обсуждаются перспективы создания высокочувствительных полимерных термохромных материалов нового типа, например, сочетающих высокую чувствительность и возможности настройки материала на заданный температурный диапазон.

(а) (б)

Рис. 1. Спектры поглощения смеси MEH-PPV/AmDTFC при разных температурах (а) и зависимость оптической плотности на длине волны поглощения КПЗ для смесей MEH-PPV c двумя различными акцепторами AmDTFC и TNF.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-02-31635 мол_а).

1Ueno, K.; Matsubara, K.; Watanabe, M.; Takeoka, Y. Advanced Materials 2007, 19, 2807.

2Sussman, J.; Snoswell, D.; Kontogeorgos, A.; Baumberg, J. J.; Spahn, P. Applied Physics Letters 2009, 95.

3Bakulin, A. A.; Elizarov, S. G.; Khodarev, A. N.; Martyanov, D. S.; Golovnin, I. V.; Paraschuk, D. Y.; Triebel, M. M.; Tolstov, I. V.; Frankevich, E. L.; Arnautov, S. A.; Nechvolodova, E. M. Synthetic Metals 2004, 147, 221.

4Panda, P.; Veldman, D.; Sweelssen, J.; Bastiaansen, J. J. A. M.; Langeveld-Voss, B. M. W.; Meskers, S. C. J. Journal of Physical Chemistry B 2007, 111, 5076.

5Sosorev A.Yu., Zapunidi S.A., Kashtanov G.S., Paraschuk D. Y. «Neighbor effect in the process of charge-transfer complex formation between a conjugated polymer and low-molecular-weight organic acceptor». «Humboldt-Kolloquium», Junior Scientists’ Session, Moscow, May 31 – June 2 2012