Синтез водоразбавляемого эпоксиакрилата на основе эпоксидиановых олигомеров и акриловых мономеров

Петров Н.С.

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: tst-xxx@mail.ru.

Материалы на основе эпоксиакриловых олигомеров обладают уникальным комплексом ценных эксплуатационных свойств. Нелетучесть, отсутствие запаха исходных смол, полная безвредность продуктов отверждения позволяет достичь оптимальных технологических и эксплуатационных свойств и удовлетворительного уровня безопасности. Выбор именно водоразбавляемых систем связан с возрастающими требованиями к охране окружающей среды и безопасности труда. Основные преимущества водоразбавляемых эпоксиакриловых материалов: отсутствие органических растворителей; высокая стойкость к гидролизу, обеспечиваемая характером прививки компонентов; возможность отверждения под действием микроволнового и УФ-излучения, в частности при относительно низких температурах.

Была разработана методика простого и воспроизводимого двухстадийного способа синтеза эпоксиакрилового олигомера из акриловых мономеров и эпоксидиановых олигомеров промышленных марок. На первой стадии предложенного способа получается модифицированная аминными соединениями эпоксидиановая смола. В качестве аминных соединений использовались алканол-, диалканол и алканолалкил амины. Установлены оптимальные соотношения компонентов и основные параметры синтеза:

-эквимолярное соотношение исходных компонентов;

- температура синтеза 100°С;

-синтез ведётся в среде органического растворителя.

При завершении первой стадии органический растворитель отгоняется при небольшом нагревании под вакуумом, а полученный аддукт подвергается дальнейшей модификации.

На второй стадии был проведён синтез эпоксиакрилового олигомера на основе модифицированной аминами эпоксидной смолы и акриловой кислоты. Установлены оптимальные соотношения компонентов и основные параметры синтеза:

-эквимолярное соотношение исходных компонентов;

- температура синтеза 110-130°С;

- синтез ведётся при интенсивном перемешивании и открытой колбе;

- постепенное добавление в систему акриловой кислоты (капельно).

Конечный продукт представляет собой неограниченно растворимую в воде прозрачную вязкую жидкость жёлтого цвета без запаха. Были получены водные растворы и эмульсии различных концентраций, на основе которых были получены отверждаемые покрытия.

С помощью метода спектроскопии протонного ядерного магнитного резонанса (ЯМР) установлена структура полученного водоразбавляемого эпоксиакрилата и модифицированной аминами эпоксидной смолы. Показано направление реакции конденсации эпоксидиановой смолы с аминными соединениями и реакции этерификации модифицированной аминами эпоксидной смолы акриловой кислотой. Методами ЯМР 1H спектроскопии и потенциометрического титрования была изучена кинетика протекающих на каждой стадии реакций, установлена зависимость выхода продукта от продолжительности реакции.