Карбоксиметилирование растительного сырья с использованием микроволнового излучения

Голятин П.С.

Студент

Алтайский Государственный Университет,

химический факультет, Барнаул, Россия.

E-mail: Gor6863@inbox.ru

Микроволновое излучение (МВИ) в последние годы нашло широкое применение в различных областях химии и прежде всего в органическом синтезе. Использование МВИ позволяет значительно повысить эффективность протекания химических реакций.

Получение карбоксиметилированных полимерных композиций на основе растительного сырья с использованием МВИ является на сегодняшний день перспективным направлением с точки зрения оптимизации процесса (значительно сокращается время проведения реакции), а также получения более однородных продуктов.

Цель работы – исследовать условия карбоксиметилирование древесины сосны, бука и соломы пшеницы под воздействием микроволнового излучения, изучить состав полученных продуктов.

Карбоксиметилирование растительного сырья (древесина сосны, бука и соломы пшеница) осуществляли в щелочной среде монохлорацетатом натрия в среде растворителя в две стадии: щелочная обработка и карбоксиметилирование в среде пропанола-2.

Изучено влияние мощности микроволнового излучения на содержание карбоксиметильных групп (КМГ) и растворимость в воде продуктов карбоксиметилирования древесины сосны, бука и соломы пшеницы в среде пропанола-2 (табл.1).

Таблица 1. Свойства продуктов реакции карбоксиметилирования различных видов растительного сырья в зависимости от мощности излучения (продолжительность стадии щелочной обработки – 30 с, реакции с Na-МХУК – 30 с).

| Вид растительного сырья | Мощность излучения, Вт | Содержание КМГ, % | Растворимость в воде, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосна | 700 | 8,3 | 88 |
|  | 560 | 7,4 | 87 |
|  | 350 | 5,9 | 59 |
| Бук | 700 | 11,2 | 85 |
|  | 560 | 11,4 | 83 |
|  | 350 | 7,2 | 79 |
| Солома пшеницы | 700 | 21,8 | 87 |
|  | 560 | 18,4 | 80 |
|  | 350 | 13,2 | 55 |

Как следует из представленных данных, при мощности микроволнового излучения 210–700 Вт получены продукты с содержанием КМГ 7,2–21,8% и растворимостью от 55 до 88%, что сравнимо с суспензионным способом карбоксиметилирования с традиционным нагревом, где общая продолжительность процесса достигает 4 ч.

Таким образом, использование МВИ при карбоксиметилировании способствует значительному ускорению реакции, при этом образуются продукты с высоким содержанием КМГ.