Изучение закономерностей взаимодействия хитозана и аминосодержащего сополиакрилметакрилата с диальдегидами и ионными сшивающими реагентами

Солянкина Мария Александровна

Студент

Московский государственный университет технологии и дизайна,

факультет химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия

E–mail: m.solyankina@mail.ru

Природное происхождение и строение макромолекулы хитозана определили комплекс свойств, благодаря которому этот аминосодержащий полисахарид широко используется для разработки материалов медико-биологического назначения.

Сополиакрилметакрилаты Еudragit обладают рН-зависимой растворимостью в воде и используются в качестве компонентов систем направленной доставки лекарственных соединений.  Наличие разных типов аминогрупп в составе элементарных звеньев хитозана и Еudragit E, с одной стороны, позволяет осуществлять их переработку из общего растворителя (водных растворов кислот), а с другой – регулировать проницаемость и растворимость полимерного материала за счет использования сшивающих реагентов ковалентного или ионного типа.

Целью работы являлось изучение закономерностей взаимодействия хитозана и Еudragit E с диальдегидами и ионными сшивающими реагентами и исследование процесса гелеобразования в смешанных растворах полимеров в присутствии сшивающих реагентов, содержащих различные типы функциональных групп.

Получены экспериментальные и расчетные зависимости степени протонирования аминогрупп хитозана и числа заряженных групп триполифосфата натрия от рН. Полученные данные наряду с результатами кондуктометрического и турбодиметрического титрования индивидуальных и смешанных растворов хитозана и Еudragit E позволили определить  соотношения функциональных групп и концентрационные области, обеспечивающие формирование наноразмерных частиц полимеров или гелеобразование во всей массе раствора. Использование диальдегидов за счет их избирательного взаимодействия с первичными аминогруппами дает возможность осуществить химическую сшивку только полимерных цепей хитозана, а различие в рК  первичных и третичных аминогрупп позволяет путем изменения рН регулировать степень модификации хитозана и Еudragit E при сшивке ионным сшивающим реагентом триполифосфатом натрия. Установленные закономерности позволили направлено воздействовать на растворимость, проницаемость и влагопоглощение пленок из смеси аминосодержащих полимеров и составили основу новой методики получения волокнистых и пленочных материалов с контролируемым выделением антимикробного и анестезирующего веществ и заданными осмотическими свойствами.