Биоразлагаемые полимеры и сополимеры на основе итаконовой кислоты

Антонов И.А., Котелев М.С.

Магистрант, аспирант

Российский университет нефти и газа им. И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, г. Москва, Россия

E-mail: antonovchemistry@gmail.com, kain@inbox.ru

Итаконовая кислота является перспективным сырьем, получаемым из возобновляемых источников, для получения целого ряда полимеров и сополимеров с ценными свойствами. На ее основе могут быть получены полимерные материалы и реагенты, обладающие самыми разнообразными свойствами, и которые могли бы найти широкое применение в различных отраслях промышленности, в виду наличия в ее составе карбоксильных групп легко поддающихся модификации.

В литературе описан ряд методик получения поли(итаконовой кислоты) и ее сополимеров полимеризацией в водном растворе в кислой среде под действием персульфата аммония. Данный подход не позволяет достичь высоких выходов в течение длительного времени. Максимальная степень конверсии составляет 35% за 68 часов. Эмульсионная полимеризация также обладает низкими скоростными и количественными характеристиками. В ходе поиска новой эффективной методики были проведены опыты, направленные на оптимизацию процесса, путем подбора растворителя, инициатора, времени и температуры реакции.

В результате испытания в качестве растворителя воды, этанола, бензола, тетрагидрофурана и 1,4-диоксана наилучшая конверсия была получена при использовании 1,4-диоксана. Данный подход обладает всеми преимуществами блочной полимеризации, но не требует затраты дополнительных количеств растворителя на растворение продуктов полимеризации. Поли(итаконовая кислота), растворенная в диоксане, может быть легко отделена от непрореагировавшего мономера путем осаждения из диэтилового эфира. Данная методика позволяет достичь конверсии 90-95% в течение 72 часов.

В качестве инициирующих агентов были испробованы персульфат аммония и окислительно-восстановительная инициирующая система персульфат аммония – тетраметилендиамин (TEMED), в случае водного раствора, а для органических растворителей 1,1’-азобисциклогексанкарбонитрил (ABCN). Наилучшие количественные показатели били проявлены при использовании ABCN в количестве 0,1-0,5 мольн.% на сырье.

Предложенная методика является универсальной и позволяет получать также сополимеры итаконовой кислоты с её диалкиловыми эфирами.

Для подтверждения структуры полимеров и сополимеров, для каждого соединения были получены спектры ЯМР Н1. Так же при анализе спектров было установлено, что в результате вакуумной сушки поли(итаконовой кислоты) происходит образование внутренних ангидридов близлежащих карбоксильных групп.