Превращение н-гексадекана и н-гексана на цеолитсодержащих катализаторах

Степанов М.Ю., Заикин М.И.

аспирант            студент

Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского, институт химии, Саратов, Россия.

E-mail:mixail-zaikin@yandex.ru

В работе проведено исследование каталитического превращения н-гексана и н-декана на лабораторной установке проточного типа в интервале температур 350 – 550°С. Анализ продуктов проводили на газо-жидкостном аналитическом стационарном лабораторном хроматографе «Кристалл 5000», предназначенном для анализа проб органических соединений с температурой кипения до 2500С методом газожидкостной и газоадсорбционной хроматографии соответственно. Исследованы модифицированные цеолитные катализаторы Ni+Ce/Н-ЦВМ и Cr+Bi/ZSM-5. Установлено, что процесс превращения н-гексана и н-гексадекана направлен в сторону образования продуктов каталитического крекинга, изомеризации,  ароматизации. Наибольшей селективностью обладает процесс крекинга алканов с разрывом С-С-связей. Содержание продуктов крекинга в конечном продукте возрастает с повышением температуры процесса, а содержание изомеризата, напротив, снижается. Такая динамика характерна для обоих катализаторов. Ниже представлена таблица содержащая данные о составе полученных продуктов превращения.

Таблица

Состав продуктов превращения н-гексана и н-гексадекана на Ni+Ce/Н-ЦВМ и Cr+Bi/ZSM-5 катализаторах»

| Катализатор | Конверсия,% масс. |  | Содержание продуктов, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С1-С2 |  | С3-С4 |  | изо-С3-С4 |  | ароматизации |  | бензол |  |
|  | Гек сан | Гексадекан | Гек сан | Гексадекан | Гек сан | Гексадекан | Гек сан | Гексадекан | Гек сан | Гексадекан | Гек сан | Гексадекан |
| Cr+Bi/ZSM-5 | 99,8 | 99,8 | 4,6 | 17,7 | 62,0 | 48,9 | 17,9 | 12,8 | 20,6 | 26,3 | 0,6 | 4,8 |
| Ni,Ce/Н-ЦВМ | 98,9 | 99,9 | 21,9 | 14,9 | 49,9 | 40,9 | 2,1 | 3,5 | 29,4 | 37,9 | 6,1 | 7,9 |

Таким образом, процессы на катализаторах Ni+Ce/Н-ЦВМ и Cr+Bi/ZSM-5 приводят, в основном, к крекингу исследуемого продукта, с наибольшим выходом углеводородной фракции С3-С4. Причем, катализатор Cr+Bi/ZSM-5 дает более высокий выход данной фракции – до 56,4 % масс. для гексана и 48,9% масс. для гексадекана. При этом выход ароматических продуктов также ниже на катализаторе Cr+Bi/ZSM-5, чем на Ni+Ce/Н-ЦВМ. Выход продуктов изомеризации С4-С5 на висмутхромовом катализаторе выше в случае использования в качестве исходного сырья н-гексана, однако, при более высоких температурах (400°С). Изомеризация н-гексадекана проходит лучше на никельцериевом катализаторе при 350°С.