Кристаллическая структура и термоэлектрические свойства фосфида AuyGe2-xPx

Кирсанова М.А.

аспирант

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kirsanova@inorg.chem.msu.ru

Фосфиды и полифосфиды отличаются разнообразием кристаллических структур и химического состава, а также обладают интересными физическими свойствами. К настоящему моменту известно множество бинарных и тройных фосфидов. Большой интерес представляют полифосфиды, содержащие в своей структуре гетерокластеры M3Sn, например, Cu3SnCuP10 [1], Ag3SnP7 [2], Au3SnCuP10 и Au3SnP7 [3]. Фосфиды металлов широко исследуются как новые функциональные материалы. Так, фосфиды, содержащие катионы Li+, Cu+ и Ag+ имеют большой потенциал для электрохимического применения. Бинарные фосфиды Zn3P2 и Cu3P находят применение в качестве анода в перезаряжаемых батареях. Некоторые фосфиды интересны с точки зрения их каталитических свойств, что способствует развитию работ с d-металлами.

В данной работе представлен новый фосфид на основе германия и золота AuyGe2-xPx (y1). Согласно данным порошковой рентгеновской дифракции, это соединение кристаллизуется в пространственной группе C2/c с параметрами элементарной ячейки a7.148 Å, b6.099 Å, c6.126 Å и диапазоне углов 119.52119.88°. Сингония и пространственная группа были подтверждены электронной дифракцией (ЭД). Кристаллическая структура представляет собой слои из квадратов, наклоненных относительно горизонтальной плоскости и соединенных друг с другом через общую вершину. В центрах квадратов находятся атомы золота, а в вершинах – атомы германия и фосфора. Такая базовая структура находится в хорошем согласовании с изображениями микроскопии высокого разрешения. Однако соединение AuyGe2-xPx обладает рядом интересных особенностей. Во-первых, областью гомогенности, которая обусловливает присутствие в смеси двух или более фаз, отличающихся параметрами элементарной ячейки и составом. Кроме того, многие изображения ЭД, полученные с отдельных кристаллитов, указывают на присутствие в структуре дефектов, в частности упорядочения вакансий в позициях золота. Возникновение на некоторых изображениях ЭД рефлексов, запрещенных в группе C2/c, свидетельствует о том, что дефекты приводят к локальному изменению симметрии (пространственной группы). Вклад в это вносит не только упорядочение вакансий, но еще и колебание атомов золота вдоль оси b.

Очевидно, разупорядочения в структуре обусловливают относительно низкое значение теплопроводности AuyGe2-xPx. Удивительно, что при этом температурная зависимость сопротивления имеет металлический характер. Более подробно термоэлектрические свойства будут обсуждены в докладе.

Литература:

[1] Goryunova N.A., Orlov V.M., Sokolova V.I., Shepenkov G. P., Tsvetkova E.V. Investigation of some properties of ternary compound single crystals in the Cu–Sn–P system // Phys. Stat. Sol. A 1970, 3, 75–87.

[2] Shatruk M.M., Kovnir K.A., Shevelkov A.V., Popovkin B.A. Ag3SnP7: A Polyphosphide with a Unique (P7) Chain and a Novel Ag3Sn Heterocluster // Angew. Chem.Int. Ed. 2000, 39, 2508–2509.

[3] Lange S., Nilges T. Au3SnCuP10 and Au3SnP7: Preparation and Crystal Structures of Au3Sn Heterocluster Polyphosphides // Z. Naturforsch. 2006, 61b, 871–881.