Особенности синтеза коллоидных квантовых точек на основе InP с использованием миристиновой кислоты в качестве стабилизатора

Мордвинова Н.Е., Винокуров А.А.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: n.mordvinova@gmail.com

Квантовые точки, представляющие собой нанокристаллы полупроводника, стабилизированные органической оболочкой, являются перспективными для создания фотолюминесцентных устройств, а также биометок для визуализации биологических тканей. Органический стабилизатор обеспечивает стабильность нанокристаллов и содержит функциональные группы, влияющие на образование золей и физико-химические свойства таких структур, а также на возможность их модифицирования специфическими молекулами и белками. Большой интерес представляет синтез бескадмиевых квантовых точек в связи с высокой токсичностью последних.  Для использования квантовых точек необходимо, чтобы они отвечали следующим требованиям: низкая токсичность, стабильность, люминесценция в широком интервале длин волн. Всем этим требованиям отвечают квантовые точки фосфида индия.  Важной задачей является разработка сравнительно простого метода синтеза КТ InP.

В настоящей работе было исследовано влияние условий синтеза с использованием фосфина в качестве прекурсора фосфора  на свойства КТ в присутствии миристиновой кислоты в качестве стабилизатора. Изучено влияние температуры и продолжительности синтеза на фазовый состав, морфологию и оптические свойства образующихся наноструктур. С помощью рентгенофазового анализа было обнаружено, что при низких температурах (до 200оС) образцы практически полностью состоят из нанокристаллического гидроксида индия, в то время как при более высоких температурах образуется исключительно фосфид индия. В ходе работы был синтезирован и исследован методами термического анализа с масс-спектрометрией, РСА, РФА, ЯМР и ИК-спектроскопии прекурсор – ацетат индия. Было исследовано влияние состава прекурсора  на процесс образования гидроксида индия, а также влияние гидроксида индия на оптические свойства КТ и их морфологию с помощью просвечивающей электронной микроскопии.

В ходе работы была модифицирована методика фототравления плавиковой кислотой для  образцов с миристиновым стабилизатором, был подобран подходящий растворитель (ТГФ). Травление HF приводит к увеличению квантового выхода люминесценции в десятки раз и сдвигу пика люминесценции в более коротковолновую область.

Работа поддержана проектом РФФИ №12-03-31253 и Грантом Президента 
МК-4778.2013.3.