Исследование состава продуктов неравновесного электрохимического окисления меди и алюминия с помощью ИК-спектроскопии

Усольцева Наталья Васильевна

инженер

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Институт природных ресурсов, Томск, Россия

E–mail: usoltseva.nv@mail.ru

Разработана технология электрохимического окисления меди и алюминия под действием переменного тока с получением наноразмерной оксидной системы [1], которая взаимодействует с диоксидом углерода, содержащимся в воздухе [2]. В результате получается продукт, содержащий основные карбонаты.

Согласно литературным данным интенсивное взаимодействие карбонат-ионов с каркасом структуры слоистого двойного гидроксида вызывает смещение полос валентных колебаний группы  на ИК-спектрах в сторону меньших значений волнового числа [3]. Основной карбонат меди также обладает полосами поглощения, позволяющими идентифицировать данное соединение. Принимая во внимание изложенное, ИК-спектроскопия была использована для интерпретации состава, следовательно, структуры продукта неравновесного электрохимического окисления меди и алюминия.

Условия синтеза выбирались таким образом, чтобы получить образец, содержащий все возможные медьсодержащие фазы (I) или ни одну из них (IV), и образец, в состав которого входит основной карбонат меди (II) или слоистый двойной гидроксид (III).

Рис. 1. ИК-спектры продуктов электрохимического окисления меди и алюминия

Не смотря на наложение полос поглощения функциональными группами, входящими в состав разных соединений, повышенное поглощение при 3735, 1620, 1435, 818 см-1 достоверно свидетельствует о наличии основного карбоната меди в составе образцов I и II. Идентифицировать слоистый двойной гидроксид в составе образцов I и III позволило плечо при 1364 см-1 у полосы поглощения с максимумов при 1390 см-1.

Проведенное исследование показало, что ИК-спектроскопия является эффективным способом идентификации основных карбонатов, получаемых их продуктов неравновесного электрохимического окисления меди и алюминия.

Литература

- Коробочкин В.В., Усольцева Н.В., Балмашнов М.А. Электрохимический синтез медь-алюминиевой оксидной системы в неравновесных условиях // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11 (1). – С. 143–147.

- Коробочкин В.В., Усольцева Н.В., Балмашнов М.А. Фазовый состав наноразмерных продуктов неравновесного электрохимического окисления меди и алюминия // Известия ТПУ. – 2012. – Т. 321. – № 3. – С. 59–63.

- Handbook of Layered Materials. Edited by Scott M. Auerbach, Kathleen A. Carrado, Prabir K. Dutta. Marcel Dekker, Inc.: New York, 2004. – 646 p.