Микроструктура и сорбционные свойства сорбентов для селективного удаления мышьяка (V) из воды питьевого назначения

Родионова C.А.

аспирант

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

e-mail: sofya.rodionova@gmail.com

В настоящее время мышьяк и его соединения относятся к одним из наиболее опасных экотоксикантов. При этом самая высокая степень загрязнения соединениями мышьяка приходится на долю гидросферы. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире более 200 млн. человек ежедневно потребляют воду с повышенным содержанием мышьяка. Используемые сегодня традиционные методы водоподготовки: окислительное осаждение, коагуляция, мембранные и сорбционные технологии не обеспечивают эффективного удаления мышьяка из воды, а их модификации требуют больших инвестиций. В последние годы в качестве альтернативного подхода в мировой практике водоподготовки активно разрабатываются и внедряются гибридные сорбенты (ГС). ГС – это материалы, которые эффективно сочетают в себе свойства ионообменных смол и неорганических сорбентов.

В работе представлены результаты исследования микроструктуры и сорбционных свойств гибридных мышьякселективных сорбентов (ГМС) и мышьякселективного неорганического сорбента (МНС). Согласно данным СЭМ и ПЭМ установлено, что ГМС (тип 1-4) содержат в своем составе частицы оксидов и/или гидроксидов железа, распределенных в объеме полимерной матрицы, а МНС (тип 5) представляет собой гранулированный неорганический материал. При этом размерные характеристики железосодержащих частиц, как и общее содержание железа в исследованных материалах различно (таблица 1). Безусловно, отличие в структуре сорбентов должно отразиться на сорбционных свойствах.

Таблица 1. Микроструктура сорбентов

| Материал | ГМС (тип 1) | ГМС (тип 2) | ГМС (тип 3) | ГМС (тип 4) | МНС (тип 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент | Fe2O3 | Fe3O4 FeO(OH) | Fe3O4 | Fe3O4 | Fe3O4 FeO(OH) |
| Полимерная основа | стирол и дивинил-бензол | стирол и дивинил-бензол | дивинил-бензол и акрилонитрил | стирол и дивинил-бензол | - |
| Тип матрицы | макропористая | гелиевая | - |
| Fe, % | 40 | 25 | 3 | 30 | 55 |
| Частицы, нм | 10-100 | 10-200 | 2-7; 20-180 | 2-10 | 10-180 |
| Микро-фотографии |  |  |  |  |  |

Исследование сорбционных свойств материалов проводили в статическом и динамическом режимах с содержанием контаминанта в модельном растворе 0,1 и 0,3 мг/л. Анализ полученных данных показал, что эффективность удаления мышьяка (V) в статическом режиме не зависит от концентрации контаминанта в модельном растворе. Тогда как исследование материалов в динамическом режиме позволило установить корреляцию между структурой сорбента и его сорбционными свойствами. Максимальной эффективностью удаления мышьяка обладает материал 2-го типа, частицы Fe3O4 и FeO(OH) в котором распределены в макропористой матрице ионита. В свою очередь, материал 4-го типа, имеющий гелиевую структур и содержащий частицы Fe3O4, обладает наибольшей динамической сорбционной емкостью.