ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДА КАЛЬЦИЯ С КИСЛЫМИ ГАЗАМИ В ПРИСУТСТВИИ АКТИВАТОРОВ

Куликовская О.В.

ассистент

Донецкий национальный технический университет, факультет экологии и химической технологии, Донецк, Украина

E–mail: agest@mail.ru

Существует множество способов очистки газовых выбросов от кислых газов с помощью твердых поглотителей [1, 4]. Однако действие их ограничено в связи с достаточно высокими температурами их использования. Было замечено, что в присутствии солей щелочных металлов реакции взаимодействия оксида кальция с СО2 и SO2 происходят при более низких температурах, чем с чистым оксидом кальция [2].

Цель исследования состояла в выяснении причин активации этих процессов. Объектом изучения являлось взаимодействие в системах: CaO – CO2 и CaO – активатор LiNO3 – CO2.

При исследовании нитрата лития на кривой ДТА наблюдается эндотермический эффект плавления при температуре 253 ºС, что совпадает с данными [5]. При добавлении к нитрату лития оксида кальция на кривой ДТА кроме эндотермического эффекта плавления LiNO3 появляется более низкотемпературный эндотермический эффект при 180ºС. Согласно данным РФА параметры кристаллических решеток оксида кальция и нитрата лития, как в механической смеси, так и системы СаО - LiNO3 после взаимодействия остаются неизменными. Это может свидетельствовать о том, что при нагревании данной системы происходит эвтектическое плавление, в результате которого после охлаждения кристаллизуются в твердой фазе СаО и LiNO3.

Эксперимент показывает, что фиксируемое взаимодействие оксида кальция с диоксидом углерода (ӀV) в условиях ДТА начинается при температуре >370 ºС, сопровождается «размытым» экзотермическим эффектом и медленным приростом массы [3]. В системе СаО-LiNO3 реакция с СО2 начинается при температуре 180-185ºС и сопровождается сильным экзотермическим эффектом и значительным приростом массы [3].

Таким образом, установлено, что интенсивное взаимодействие в системе LiNO3 - СаО - СО2 начинается при температуре около 180 ºС. Взаимодействие смеси LiNO3 - СаО с СО2 начинается в области тех же температур, что и разупорядочивание структуры нитрата лития. Нитрат лития выполняет функцию катализатора реакции СаО с СО2. Предложена математическая модель, которая удовлетворительно описывает экспериментальные данные.

## Литература

1. А. с. СССР № 313479 от 3 мая 1990 / В.С.Масляев, Шаповалов В.В, Ежовский Г.К., Шрамко А.Г.

2. Куликовская О. В., Шаповалов В.В.  Активация оксида кальция солями лития // Тезисы международной научно-технической конференции «Функциональные и конструкционные материалы». – Донецк: НТЦ НАНУ «Реактивэлектрон», 2009.  С. 17.

3. Куликовская О.В., Шаповалов В.В. Взаимодействие в системе СаО - LiNO3 // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Хімія і хімічна технологія. - 2010. – Вип 14 (162). – С. 57 – 62.

4. Пат. 2104774 РФ, МПК В01J20/04, B01D53/02. Химический поглотитель диоксида углерода / Самонин В.В., Тамамьян А.Н., Осокин С.Л.  № 96117988/25; Заявл. 10.09.1996; Опубл. 20.02.1998.

5. Химическая энциклопедия: в 5 т.: Т2: Даффа-Меди / Под ред. И. Л. Кнуняц.  М.: Сов. Энциклопедия, 1990.  671 с.