СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА И ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ДВОЙНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЛЕЙ СОСТАВА [Co(NH3)6][IrxCo1-x(C2O4)3]·nH2O

Кочетыгов И.В., Задесенец А.В., Плюснин П.Е.

Студент, старший научный сотрудник, научный сотрудник

Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук

Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: ilia.kochetygov@gmail.com

В настоящее время как альтернативные источники электроэнергии активно исследуются водородные, био- и термоядерные реакторы, солнечные батареи и топливные элементы (ТЭ). Одной из проблем при производстве последних является весьма высокая стоимость их неотъемлемой части – катализаторов на основе платины. Также платиновые катализаторы подвергаются отравлению примесями в топливе. Твердые растворы Co-Ir в наноразмерном состоянии не так давно стали использоваться в топливных элементах в роли катализаторов. Такая замена платины позволяет увеличить эффективность и снизить чувствительность кислородного электрода в ТЭ к метанолу [1]. Этим обусловлен интерес к различным методам синтеза данных наночастиц, и в частности к термолизу комплексных предшественников, как одному из наиболее простых методов контролируемого синтеза твердых растворов металлов. Также для полного описания системы Co-Ir необходимо изучение свойств получаемых объектов, поскольку фазовый состав в системе при ат. %Ir >50% в области низких температур не является достоверно изученным [2].

Целью настоящей работы стал синтез и изучение свойств соединений-предшественников наноразмерных частиц Co-Ir — двойных комплексных солей (ДКС) состава [Co(NH3)6][IrxCo1-x(C2O4)3]·nH2O (x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; n = 0-2,5), продуктов их термолиза, а также изучение кристаллической структуры и термических свойств указанных веществ.

Из доступных соединений иридия получены необходимые предшественники для синтеза ДКС. Для промежуточных веществ впервые определена кристаллическая структура. Изучено термическое разложение двойных комплексных солей в инертной и восстановительной атмосферах, предложен его механизм. Методом рентгенофазового анализа определен состав продуктов термодеструкции ДКС в атмосферах гелия и водорода – наноразмерных твердых растворов Co-Ir. Установлены  их структурные параметры и фазовый состав при температурах 400-650 °С.

Докладчик выражает благодарность научному руководителю к.х.н. Филатову Евгению Юрьевичу за время и усилия, потраченные на планирование и осуществление данной работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-00168-а и гранта Президента РФ № МК-1934.2013.3.

Литература

1. K. Lee, L. Zhang, J. Zhang. IrxCo1−x (x = 0.3–1.0) alloy electrocatalysts, catalytic activities, and methanol tolerance in oxygen reduction reaction. Journal of  Power Sources 170 (2007) 291–296.

2. Okamoto H.: "Co-Ir (Cobalt-Iridium)", Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Ed., Ed. T.B. Massalski 2 (1990) 1198–1200.