Исследование взаимодействия в системе Ti-Mo-H2.

Моисеева Анжелика Николаевна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: moska_94@mail.ru

Наиболее важной задачей  водородной энергетики в настоящее время является поиск выгодных альтернативных методов хранения и транспорта водорода в связанном состоянии. Помимо хорошо известных веществ (аммиак, этиловый и метиловый спирты, углеводороды) научный интерес представляют также гидриды металлов, интерметаллических соединений и сплавов[1]. Так, гидриды на основе ИМС  TiFe, LaNi5, TiCr2, ZrMn2 и сплавов Mg, V при относительно невысоких давлениях аккумулируют водород в количестве 1,4-6,0% по массе и обратимо выделяют его из гидридов с высокой скоростью при нагревании до 50-300оС [2]. Гидриды сплавов на основе титана и молибдена изучены недостаточно [3]. Однако известно, что устойчивость гидридов уменьшается (а давление для протекания реакции гидридообразования увеличивается) с увеличением молярной доли молибдена в сплаве, что и позволяет рассматривать данные соединения в качестве материалов для аккумулирования  водорода.

В нашей работе мы исследовали взаимодействие в системах TiMo1,96-H2 и TiMo1,50-H2 при высоком давлении (до 3000 атм.). Синтез исходных сплавов проводили в электродуговой печи в инертной атмосфере. После синтеза образцов был проведен РФА.  В процессе исследования были построены изотермы абсорбции и десорбции водорода в системах TiMo1,96-H2 и TiMo1,50-H2. Вид изотерм указывает на то, что взаимодействие в системе проходило по типу растворения водорода в решетке сплава. После синтеза при высоком давлении автоклав с образцом гидридной фазы охлаждали до температуры жидкого азота (77К), открывали и выдерживали на воздухе. Это позволило предотвратить разложение гидрида. После этого был проведен также РФА и гидридных фаз.

***

Проведенное исследование показало, что   сплав TiMo1,96 при температурах 20оС и -20оС абсорбирует около 1 масс. % водорода. На основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что также следует изучить сплавы на основе Ti и Mo с меньшим содержанием молибдена.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-03-00459

Литература

- Вербецкий В.Н. Интерметаллические соединения. Новая российская энциклопедия, 2010, 6(2), 460-461.

- Вербецкий В.Н., Митрохин С.В.//Альтернативная энергетика и экология, 2005,10, 41-61.

- James F. Lynch, J.J. Reilly The Titanium-Molybdenum-Hydrogen  System: Isotope Effects,Thermodynamics, and Phase Changes. In Transition Metal Hydrides; Bau, R.; Advances in Chemistry; American Chemical Society: Washington, DC, 1978.