Синтез и стабилизация наночастиц серебра тиохолестерином

Анистратова Елизавета Сергеевна

студентка

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, кафедра химической кинетики,Москва, Россия

E-mail: anistratova_es@mail.ru

В настоящее время особый интерес вызывает исследование наночастиц металлов и их систем на основе самоорганизующихся органических матриц, в том числе жидких кристаллов, некоторых полимеров и биомолекул, позволяющих не только стабилизировать наноразмерные частицы, но и организовать их в единый супрамолекулярный ансамбль.

В работе методом двухфазного синтеза в водно-органической системе с последующей стабилизацией тиохолестерином(L) получены практически монодисперсные серии наночастиц серебра в соотношении Ag:L – 1:5 и 1:7. Полученные образцы были охарактеризованы методами ПЭМ, электронной дифракции и УФ-видимой спектроскопии. По данным ПЭМ установлено, что при соотношении Ag:L =1:5 средний размер наночастиц составил (1,6±0,2) нм, 1:7 – (1,3±0,2) нм. Сдвиг пика плазмонного поглощения для второй системы в коротковолновую область также указывает на тенденцию уменьшения размера наночастиц при увеличении количества стабилизирующего лиганда. В дальнейшем планируется изучение реакционной способности и каталитической активности получаемых наносистем.

Литература

- Б.А.Булюбаш // Вокруг света. «Токсичные» нанотехнологии 2008. - №527. ------1

- Ю.А.Крутяков, А.А.Кудринский, А.Ю.Оленин, Г.В.Лисичкин // Успехи химии. - 2008. - №77 (3). – С.243 ------2

- Е.М.Егорова. // Наночастицы металлов в растворах: биохимический синтез, свойства и применение. Нанотехника. – 2011. - №1. – С.15. ----3

- Е. М. Егорова, А. А. Ревина, Т. Н. Ростовщикова, О. И. Киселева. // Бактерицидные и каталитические свойства стабильных металлических наночастиц в обратных мицеллах. – 2011. – т.42. - №5. – С.332-336.----4

- Lewinski N., Colvin V., Drezek R. Cytotoxicity of Nanoparticles // Small-journal 2008, 4, No. 1, 26 – 49 ------5

- Р.А. Исламов, Е.А. Северова, Н.М. Поминова, Ю.Д. Денисов // РГКП «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК. – 2008. – С.2. ----6

- G.Bredig. Z. // Electrochem. 4, 514 (1898) -----7

- T.Svedberg. Kolloidn. Z., 21, 1 (1919) -----8

- Г.Б.Сергеев // Нанохимия. – 2007. – С.87-103. ----10

- Б.Г.Ершов. // Наночастицы металлов в водных растворах: электронные оптические и каталитические свойства. – 2001. - Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), т. XLV, № 3. – С.20-29.-----11

- Америк Ю. Б., Кренцель Б. А.// Современная кристаллография, т. 4, М., 1981, с. 425-83