Керамики на основе фосфатов NdPO4 и (Y, Gd)PO4. Получение и свойства

Потанина Е.А*1, Михайлов Д.А**1, Болдин М. С***2., Сахаров Н.В. ***2

*студент IV курса, **аспирант, ***младший научный сотрудник

1. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

химический факультет, Нижний Новгород, Россия

2. Научно-исследовательский физико-технический институт нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

E-mail: ekaterina.potanina@list.ru, dmitry.mikhailov@mail.ru

Среди материалов, разрабатываемых для консолидации высокоактивных отходов ядерных технологий, особого внимания заслуживают минералоподобные, и среди них, прежде всего, аналоги таких минералов, которые в своем составе содержат радиоактивные элементы. Природный «опыт» показывает возможность сохранения (устойчивость) таких форм иммобилизации радионуклидов в течение длительного времени. Среди них минералы монацит (CePO4) и циркон (ZrSiO4).

Фосфаты с такими структурами для целей отверждения ВАО, содержащих актиноидно-лантаноидную фракцию, разрабатываются в разных лабораториях мира: в России и за рубежом [1-3].

В настоящей работе предстояло реализовать для фосфатов такого строения концепцию «от нанопорошков к высокоплотной керамике» с использованием инновационной технологии электроимпульсного плазменного спекания, ЭИПС (Spark Plasma Sintering, SPS).

Объектами исследований являлись фосфаты вида: NdPO4 и Y1-xGdxPO4 (x = 0 – 0,25) кристаллической структуры монацита и циркона, соответственно. Для получения порошков использовали золь-гель технологию. Смешивали растворы нитратов металлов и H3PO4 или  NH4H2PO4, образовавшийся золь нагревали при Т = 90° C до сухого порошка и далее при 600 и 900° C (в течение 10 часов при каждой Т).

Керамику синтезировали методом ЭИПС на установке «DR. SINTER model SPS-625 Spark Plasma Sintering System» (SPS SYNTEX INC. Ltd., Япония). Порошки и керамики исследовали методом РФА на рентгеновском порошковом дифрактометре Shimadzu LabX XRD-6000. Плотность керамических образцов определяли методом гидростатического взвешивания в дистиллированной воде при помощи весов Sartorius CPA.

Полученные монофазные порошки кристаллизовались в структурных типах: NdPO4 , тип монацита; (Y,Gd)PO4, тип циркона, соответственно. В процессе спекания их состав и структура сохранились. Выбраны оптимальные условия ЭИПС. Условия спекания и достигнутые плотности сопоставлены с известными, описанными ранее в литературе.

Метод высокоскоростного электроимпульсного плазменного спекания керамик с выбранными структурами использовали впервые.

Алой А.С., Кольцова Т.И., Самойлов С.Е., и др. пат. RU 2244967 C2, Способ иммобилизации фракции трансплутониевых и редкоземельных элементов в синтетический монацит, 2004

Орлова А.И., Орлова В.А., Орлова М.П., и др. Кристаллохимический принцип при формировании фосфатных керамик минералоподобного строения для иммобилизации радиоактивных отходов // Радиохимия. 2006. Т. 48, № 4. С. 297-304

N. Clavier, R. Podor, N. Dacheux. Crystal chemistry of the monazite structure // J. Eur. Ceram. Soc., 2011, vol. 31. P. 941 – 976