Применение КР спектроскопии для оценки размеров частиц наполнителя внутри полимерной матрицы

Ситникова Вера Евгеньевна

Аспирант

Тверской государственный университет,

химико-технологиеский факультет, Тверь, Россия

E–mail: kresenka@gmail.com

В настоящее время неуклонно растет производство различных полимерных композитов, смесей и пористых материалов. Для исследования их структуры в лаборатории спектроскопии ТвГУ был разработан ИК спектроскопический метод определения размеров рассеивающих частиц. Изначально метод применялся для характеристики пористости полимерных материалов и определения среднего размера пор [1; 2]. Спектроскопический метод основан на анализе коэффициента ослабления интенсивности ИК-излучения за счет поглощения света материалом полимерной матрицы и за счет рассеяния света на порах. В последующих работах данный метод развили и применили для исследования структуры полимерных композиционных материалов [3]. Для проявления эффекта рассеяния в спектре образца необходимо, чтобы показатель преломления и плотность полимера и наполнителя отличались как можно больше. Цель данной работы состоит в оценке возможности применения КР спектроскопии для характеристики размеров частиц наполнителя.

В работе исследовались полимерные композиты с наполнителями различной природы. Композиции составляли таким образом, чтобы в изучаемых системах варьировалась разница показателей преломления «n» матрицы и наполнителя. Композиты с полимерной матрицей из поливинилового спирта (ПВС) готовили из 5% раствора полимера и водных суспензий порошков наполнителя с концентрациями 1, 3, 5 и 10%.

КР спектры пленок записывались на КР спектрометре «Horiba Jobin Yvon HR800» в диапазоне частот 1000-5000 см-1. Толщина пленок составляла 10-15 мкм. Размеры и распределение частиц в объеме полимерной матрицы контролировали с помощью методов оптической микроскопии (снимки получали на оптическом микроскопе «Olimpus») и электронной сканирующей микроскопии (“Hitachi SU8000”). Кроме того, для контроля средних размеров частиц наполнителя и их распределения исследуемые образцы анализировали методом ИК спектроскопии. ИК спектры полимерных пленок записывали на FTIR спектрометре “Equinox 55” (фирмы “Bruker”) в диапазоне частот 400–7000 см-1.

Исследования показали, что в КР спектрах наполненных образцов ПВС проявляется эффект упругого рассеяния и тем больше, чем выше концентрация наполнителя в матрице. Оценка размеров частиц наполнителя по ранее разработанной методике показала, что экспериментальные данные находятся в хорошем соответствии с данными полученными с помощью ИК спектроскопии, оптической и сканирующей электронной микроскопии.

Работа выполнена в рамках проекта German-Russian Interdisciplinary Science Center (G-RISC) № C-2021a-2.

Литература

1. Маланин М.Н., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. ИК-спектроскопический способ определения размера пор микроскопического материала. 2003. Патент №2301986 РФ.

2. Маланин М.Н., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. Спектроскопический способ определения пористости материалов. 2005. Патент №2310188 РФ.

3.  Маланин М.Н., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. Способ определения среднего размера агрегатов частиц наполнителя, их концентрации и распределения в объеме полимерной матрицы. 2008. Патент №2393458 РФ.