Влияние температуры на локальную предельную диффузионную плотность тока

Акберова Эльмара Маликовна

Аспирант

Воронежский государственный университет химический факультет, Воронеж, Россия

e-mail: elmara_09@inbox.ru

Для кинетики электромембранных процессов существенным оказывается влияние температуры на предельную плотность тока при проведении процесса в гальваностатическом режиме.

Задачей данного исследования было изучение влияния внешнего источника тепла – температуры раствора на локальную предельную диффузионную плотность тока; сравнение равноточности результатов полученных традиционным методом ВАХ и интерферометрическим.

Изучение формирования предельного состояния в электромембранных системах с ионообменными мембранами МК-40 и МА-40, проводилось в температурном интервале от 20ºС до 50ºС, верхнее значение которого было ограничено возможностью термической деструкции мембран. Cравнение рассчитанных значений критерия Фишера (F≤4,6) с табулированной величиной Fкр=6,2 при уровне значимости β=0,05 позволило сделать вывод, что метод лазерной интерферометрии и традиционный методом ВАХ имели равноточные результаты, и дало возможность их объединения в единую генеральную совокупность для совместной обработки и усреднения результатов.

Температурные зависимости предельных диффузионных токов для ионоообменных мембран свидетельствую о том, что с ростом температуры предельный диффузионный ток увеличивался в большей степени в случае влияния сопряженных эффектов концентрационной поляризации.

Предельный диффузионный ток ilim1 в электромембранной системе в отсутствие сопряженных явлений концентрационной поляризации для мембран МК-40 и МА-40 возрастал в 2 раза, а предельный диффузионный ток ilim2, соответствующий минимальному значению поверхностной концентрации, возрастал в 2,4 раза при увеличении температуры от 20ºС до 50ºС, т.е. при изменении температуры на 1ºС локальный предельный диффузионный ток увеличивался на 2-5%.Предельный диффузионный ток ilim1 в электромембранной системе в отсутствие сопряженных явлений концентрационной поляризации для мембран МК-40 и МА-40 возрастал в 2 раза, а предельный диффузионный ток ilim2 , соответствующий минимальному значению поверхностной концентрации, возрастал в 2,4 раза при увеличении температуры от 20ºС до 50ºС, т.е. при изменении температуры на 1ºС локальный предельный диффузионный ток увеличивался на 2-5%.

Сравнение величин локального предельного диффузионного тока, рассчитанных по уравнению Пирса и экспериментально определенных методом лазерной интерферометрии и ВАХ, приведено в таблице 1.

Таблица 1. Экспериментальные и теоретические значения локальной предельной диффузионной плотности тока на ионообменных мембранах при электродиализе хлорида натрия концентрации 1,0·10-2М, скорости протока 2,6·10-3 м/с, межмембранном расстоянии 1,1·10-3 м, координате по направлению подачи раствора 2,4·10-2м.

| Температура, ºС | МК-40 |  | МА-40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilim1, А/м2 |  | ilim1, А/м2 |  |
|  | эксперимент | расчет по формуле | эксперимент | расчет по формуле |
| 20 | 13,1 | 10,4 | 17,5 | 16,9 |
| 30 | 15,5 | 12,7 | 20,9 | 19,5 |
| 40 | 17,5 | 14,8 | 26,1 | 26,0 |
| 50 | 23,5 | 20,3 | 33,1 | 34,2 |