Микропористые сорбенты на основе каликсаренов

Плевина Екатерина Викторовна

студент

Ивановский государственный химико-технологический университет, факультет Фундаментальной и прикладной химии, Иваново, Россия

E–mail: laurven91@mail.ru

Поиск материалов с уникальными сорбционными свойствами открывает новые возможности при разработке перспективных технологий хранения и разделения газов. Молекулярные кристаллы органических соединений, как правило, не рассматриваются в качестве потенциальных адсорбентов, поскольку обычно образуют плотно упакованные непористые структуры [1]. Среди немногочисленных примеров, которые не подчиняются этой закономерности, – сольваты простейших каликсаренов. Десольватация каликсаренов в контролируемых условиях позволяет получить кристаллический материал с активной пористой фазой, сорбирующей газы при нормальных условиях [2-4].

С использованием методов рентгеноструктурного анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии, термогравиметрического анализа нами были изучены полиморфные превращения при образовании и термическом разрушении комплекса 4-трет-бутилкаликс[4]арена (tBC) с ацетонитрилом (AN). Десольватацией комплекса tBC-AN в контролируемых условиях впервые получен микропористый материал, характеризующейся значительной удельной поверхностью и узким распределением пор по размерам. Выявлено, что микропористая структура полученного материала  определяются следующими факторами: 1) возможностью сохранения тетрагональной структуры в частично десольватированном комплексе tBC-АN; 2) наличием внешних молекулярных полостей, соединяющих соседние молекулы tBC в колоннах и слоях; 3) кооперативным вращением трет-бутильных групп вокруг связи C(ar)–C(sp3), которое позволяет молекулам растворителя или газа диффундировать через непористую матрицу молекулярного кристалла, перемещаясь из внутренней молекулярной полости каликсарена  во внешнюю полость; 4) наличием микропор, возникающих на границах существования двух фаз в одном «гибридном» органическом кристалле, которые играют роль транспортных каналов при адсорбции.

Литература

1. Китайгородский А.И. // Успехи физических наук. 1979. Т. 127. № 3. С. 391.

2. Dalgarno S.J., Thallapally P.K., Tian J., Atwood J.L. // New J. Chem. 2008. № 32. P. 2095.

3.Tian J., Dalgarno S.J., Thallapally P.K., Atwood J.L. // CrystEngComm. 2009. № 11. P. 33.

4.Thallapally P.K., Dalgarno S.J., Atwood J.L. // J. Am. Chem. Soc. 2006. № 128. P. 15060.