Метод изотермической десорбции с хроматографичесским окончанием для построения изотерм сорбции

Нижегородова Ю.А., Белов Н.А., Ямпольский Ю.П.

Аспирант, кандидат химических наук, доктор химических наук

# Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: nizyuliya@gmail.com

Необходимым этапом поиска и создания новых полимерных материалов для газоразделительных мембран является изучение их транспортных параметров, в число которых входят коэффициенты проницаемости, диффузии и растворимости. Для определения коэффициентов растворимости и их концентрационных зависимостей (изотерм сорбции) существует большое число методов (весовой, объемный, хроматографические и др.), каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. В данной работе представлен новый метод определения коэффициента растворимости – метод изотермической десорбции с хроматографическим окончанием.

Этот метод осуществляется в два этапа. На первом этапе через образец мембранного материала, находящегося в колонке, продувается исследуемый газ с известным парциальным давлением до полного насыщения образца. На втором этапе данный газ десорбируется газом-носителем. В результате площадь пика, полученная на хроматограмме, соответствует количеству газа, которое десорбировалось из стационарной (полимерной) фазы.

В представленной работе в качестве объекта исследования для проверки метода был выбран поливинилтриметилсилан (ПВТМС) ( аморфный стеклообразный полимер с хорошо изученными газосорбционными свойствами. В ходе работы были получены изотермы сорбции CO2, CH4, C2H6, C3H8 в ПВТМС при 23±1 ºС. В изученном интервале давлений они практически линейны. Углы наклона этих изотерм (коэффициенты растворимости S) удовлетворительно согласуются с результатами, полученными ранее для этих систем методом гравиметрической сорбции (см. таблицу).

Таблица. Коэффициенты растворимости углеводородов С1-С3 и СО2  в ПВТМС

| газ | S, cм3 (н.у.)/ cм3/атм |
| --- | --- |
|  | метод изотермической десорбции | метод гравиметрической сорбции |
| CO2 | 1,1 | 1,0 |
| CH4 | 2,2 | 2,7 |
| C2H6 | 4,8 | 5,3 |
| C3H8 | 11,2 | 12,3 |

Следует отметить, что существенным преимуществом предложенного метода по сравнению с методами объемной и гравиметрической сорбции является возможность построения изотерм сорбции при низких парциальных давлениях газа.