Свойства углерод-минеральных сорбентов, модифицированных фуллереновой сажей

Атчабарова А.А., Нечипуренко С В.,  Токпаев Р.Р., Кабулов А.Т.

Магистрант 2-го курса

Казахский национальный университет имени аль-Фараби,

факультет химии и химической технологии, Алматы, Казахстан

azhar05@mail.ru

В настоящее время развитие промышленности и повышение внимания к экологии человека и окружающей среде способствует поиску и получению новых высокоактивных адсорбционных материалов различной природы.

Использование кислотообработанного шунгитового концентрата для производства модифицированных углерод-минеральных сорбентов является перспективным направлением, в силу того, что такие сорбенты имеют высокие показатели удельной поверхности и сорбционной активности [1].

На начальном этапе работы методом пенной флотации с последующей кислотной обработкой был получен концентрат на основе шунгитовой руды Казахстана. Было установлено, что содержание углерода в концентрате составляет 80%. В качестве модифицирующего агента использовали фуллереновую сажу (С60 ~7 %) в соотношении объемных долей фуллереновой сажи и  шунгитового концентрата 1:15 [2].

Следующим этапом работы было исследование физико-химических характеристик модифицированного сорбента в сравнении с шунгитовым концентратом. Результаты изучения удельной поверхности показали, что сорбенты модифицированные фуллереновой сажей обладают большей удельной поверхностью равной 300,0 м2/г по сравнению с их аналогами 220,5 м2/г.

Методами сканирующей микроскопии было показано, что образцы имеют развитую пористую структуру с размером частиц 5÷10 мкм.

Методом просвечивающей электронной микроскопии было установлено образование графитоподобной слоистой и аморфной структуры.

Результаты сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии образцов показали, что значительного изменения структуры поверхности после модифицирования образцов фуллереновой сажей не наблюдается.

Методом Раман-спектроскопии установлено, что спектры исследуемых образцов содержат два пика в области 1350 см-1 и  1600 см-1, которые соответствуют  D и G полосам соответственно. Полученные спектры типичны для групп атомов имеющих sp2 гибридизацию, о чем свидетельствуют интенсивности и ширина полос на Раман-cпектрах, что в свою очередь подтверждает их аморфную структуру.

По результатам исследования можно сделать вывод, что углеродный шунгитовый концентрат, модифицированный фуллереновой сажей, может быть использован при получении высокоэффективных сорбционных материалов.

Литература

- Нечипуренко С.В. Технология получения углеродсодержащих материалов и их использование  в производственных процессах Дис. канд. тех. наук, Алматы, 2007.

- Атчабарова А.А., Мухамеджанова Ж.М., Ефремов С.А. Получение углерод-минеральных сорбентов, модифицированных фуллеренсодержащей низкопламенной сажей // XI Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых и студентов, посвященная 20-летию Независимости Республики Казахстан, ВКГТУ           им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорск, 21-22 апреля 2011 г., С. 31-32