Сорбционные свойства пенографита
Осадчая Вероника Анатольевна
аспирант

Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

seducermail@rambler.ru

На сегодняшний день увеличивается количество разливов нефти, которые наносят вред экосистеме и ведут к негативным экономическим и социальным последствиям. Поэтому их ликвидация является актуальной проблемой. Перспективным направлением для последствий разливов нефти является использование сорбентов, которые обладают высокой сорбционной емкостью по отношению к нефти и нефтепродуктам, в частности к углеводородам, и гидрофобностью. Пенографит является многообещающим сорбентом для сорбции легких и тяжелых углеводородов.

Природа пенографита значительно влияет его основные характеристики, такие как насыпная плотность, удельная поверхность, наличие поверхностных функциональных групп и другие. В данной работе была изучена зависимость сорбционной емкости пенографита от его природы. Объектами исследования служили образцы пенографита 4 типов: бисульфатный графит, нитратный графит и пенографит, полученный электрохимически при двух температурах – 350 и 900 °С.

Для пенографита различного происхождения изучение сорбционной активности по отношению к углеводородам показало, что сорбционные свойства пенографита определяются исключительно способом его получения. Максимальные значения сорбционной емкости 80 г/г для октана и 120 г/г для моторного масла демонстрируют химически-полученные образцы пенографита, а для воды – пенографит электрохимической природы. Установлено, что прессование пенографита приводит к снижению сорбционной емкости по отношению к углеводородам в 7-10 раз и сводит к минимуму поглощение воды. Кроме того показано, что пенографит демонстрирует избирательную сорбцию углеводородов из смеси углеводород/вода.  Установлено, что пенографит любой природы смачивается углеводородами. Образцы нитратного, бисульфатного пенографита и пенографита, полученного электрохимически при 900 °С не смачиваются водой.