Каталитическая активность диоксида титана в реакции окисления, применяемой для определения ХПК вод.

Николаева Т.В.

студентка

Курский государственный университет, естественно-географический факультет, г. Курск, Россия

chimiakgu@gmail.com

При определении ХПК предпочтительным является дихроматный метод (ХПКСr), основанный на окислении  примесей воды дихроматом калия в сильнокислой среде при кипячении с сульфатом ртути в качестве катализатора[1]. Оксид титана TiO2 обладает  значительной каталитической активностью в реакциях окисления.

Окисление водных растворов производили на сульфате ртути, а также на трех образцах оксида титана(IV) производства ЗАО «ПРОМХИМПЕРМЬ»: анатаз (24 нм) - марка АК (нанопорошок) партия №463, рутил (350 нм) - партия №295, рутил (780 нм) - партия №174. Для сравнения каталитической активности исследуемых образцов TiO2 использовалась смесь органических веществ: диметилформамид, ацетон, сахароза в эквивалентных соотношениях с ХПКтеор=20,15,10 мгО/дм3. Окисление 100 см3 модельного раствора производили при температурах: 402С; 602С; 802С, фиксировали значение ХПК модельного раствора в течение некоторого времени до достижения ХПКтеор, по полученным данным строили кинетические кривые. Найденные по уравнениям кинетических кривых значения условных констант скорости и энергии активации представлены в таблице 1. Условную константу скорости k реакции окисления определяли по уравнению аппроксимации кривой зависимости условной концентрации восстановителей от времени t, мин.

Таблица 1.

Кинетические характеристики реакций окисления модельных растворов на различных катализаторах.

| катализатор | ¢k313 | ¢k333 | ¢k353 | Eакт | lnA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рутил (780 нм) | 5,0*10-4 | 7,1*10-4 | 8,2*10-4 | 10874 | -3,395 |
| рутил (350 нм) | 7,0*10-5 | 2,2*10-4 | 2,5*10-4 | 24562 | 0,0262 |
| анатаз (24 нм) | 9,0*10-5 | 2,0*10-4 | 4,0*10-4 | 34264 | 3,8534 |
| HgSO4 | 3,0*10-5 | 7,0*10-5 | 1,0*10-4 | 27841 | 0,3500 |

Определению ХПК мешают хлориды в количествах превышающих 1000 мг/дм3[1].Для изучения мешающего влияния хлоридов при окислении органического вещества на TiO2 было произведено определение ХПК модельных растворов с ХПКтеор=20 мгО/дм3 в присутствии Сl-- ионов. Для образца рутил - 780 нм мешающее влияние установлено для раствора содержащего более 50 мгСl-/дм3, для образца рутил 350 нм – более 100 мг Сl-/дм3, для образца анатаз (24 нм)  – содержание хлоридов более 1000 мг/дм3 не мешает определению. Мешающее влияние хлоридов 1000 мг/дм3 при определении ХПК на образцах рутил устраняется введением в пробу 2,5 см3 раствора сульфата серебра в конц.Н2SO4 c последующим фильтрованием раствора на образце 780 нм и без фильтрования на образце 350 нм. Наибольшее снижение энергии активации наблюдается на образце рутил 780 нм, в присутствии избыточных количеств Сl-- ионов происходит их окисление, устраняется мешающее влияние добавлением сульфата серебра с последующим фильтрованием осадка. Увеличение скорости реакции окисления в присутствии диоксида титана анатаз 24 нм достаточно, чтобы при температуре 800С в течение 20 минут прошло полное окисление модельной смеси органических веществ, при этом содержание в пробе Cl- до 1000 мг/дм3 не мешают определению ХПК.

1. ГОСТ Р 52708- 2007. Вода. Метод определения химического потребления кислорода [Текст]. – Введ. 2008 - 07 - 01. – М.: Изд – во стандартов, 2007.- 12с.