Физико-химические свойства ионных наножидкостей с гексафторфосфатом 1-бутил-3-метилимидазолия

Левицкая Татьяна Николаевна

Студент

Белорусский государственный университет,

химический факультет, Минск, Беларусь

E-mail: levitskaya.tatyana09@gmail.com

Ионные наножидкости (ИНЖ) – это дисперсии углеродных нанотрубок (УНТ) в ионных жидкостях (ИЖ). ИНЖ рассматриваются как перспективные материалы для применения в качестве пигментов для солнечных батарей, электролитов в аккумуляторах, конденсаторах и др. В настоящей работе исследованы физико-химические свойства ИНЖ, содержащих многостеночные УНТ типа «стопка чашек» и ИЖ гексафторфосфат 1-бутил-3-метилимидазолия [C4mim]PF6.

ИНЖ различного состава готовили по двум методикам. В первом случае компоненты  тщательно перетирали в агатовой ступке согласно [1]. Вторая методика имела некоторые модификации по сравнению с первой: применяли выдержанные при повышенной температуре УНТ и свежедегазированную  ИЖ, а перед перетиранием смесь компонентов вакуумировали.

Теплоемкость и параметры фазовых переходов ИНЖ определены в адиабатическом калориметре ТАУ-10. Значения удельной теплоемкости ИНЖ в жидком и кристаллическом состоянии в пределах погрешности согласуются с величинами, определенными как сумма удельных теплоемкостей компонентов с учетом их массовой доли. Температуры фазовых переходов в ИНЖ совпадают с соответствующими величинами для чистой ИЖ, что свидетельствует о близости поверхностного натяжения на межфазной границе «кристалл – стенка УНТ» и «жидкость – стенка УНТ» в данной системе. Установлено, что УНТ способствуют кристаллизации и образованию метастабильных кристаллических модификаций ИЖ.

Эффективная плотность УНТ в ИНЖ, приготовленной по второй методике, близка к плотности гексагонального графита, в отличие от аналогичной величины для ИНЖ, приготовленной согласно первой методике. Указанное расхождение можно объяснить тем, что в первом случае ИЖ заполняет бóльшую часть внутренних полостей УНТ. На основании полученных результатов выполнена оценка структурных параметров исследованных УНТ.

Литература

1. Fukushima, T.; Kosaka, A.; Ishimura, Y.; Yamamoto, T.; Takigawa, T.; Ishii, N.; Aida, T. Molecular Ordering of Organic Molten Salts Triggered by Single-Walled Carbon Nanotubes.Science 2003, 300, 2072−2074