# Изучение гетерогенной рекомбинации атомов на алюминии в плазме хлора

Сорокин Игорь Федорович

Аспирант

Ивановский государственный химико-технологический университет,

факультет неорганической химии, Иваново, Россия

E-mail: ifsorokin@gmail.com

Плазмохимическое травление в хлоре  находят широкое применение в технологии производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем Алюминий, медь, нержавеющая сталь – металлы, активно использующиеся в микроэлектронной промышленности. Благодаря высокой электропроводности алюминий используется в чистом виде, либо в виде сплавов в качестве проводников в микроэлектронике. Кроме того, анодированный алюминий находит применение в технологии изготовления гибридных интегральных схем.

Применение в качестве плазмообразующих сред хлора обусловлено получением высокой анизотропии при травлении кремния и возможностью плазмохимического травления ряда металлов (медь, алюминий, тугоплавкие металлы) и сложных полупроводников (арсенид галлия, фосфид индия и др.), которые не травятся во фторсодержащих средах.

Однако, использование хлора в технологии плазмохимического травления сдерживается недостатком сведений о кинетике и механизмах протекающих реакций, данных по коэффициентам скоростей (вероятностям взаимодействия), позволяющих прогнозировать характер, направление и скорость процесса. [1]

В рамках данной работы изучалась рекомбинация атомов хлора на образцах алюминия в плазме хлора. Эксперименты проводились в плазмохимическом реакторе из молибденового стекла марки C-49 с использованием релаксационной импульсной методики в сочетании с методом абсорбционной спектроскопии [2]

В работе показано, что атомы хлора гибнут гетерогенно на твердых поверхностях, ограничивающих зону плазмы, по первому кинетическому порядку. Эксперименты проводились с различной степенью загрузки образцов в реакторе. [3] Получены абсолютные значения констант скоростей гетерогенной рекомбинации атомов хлора (12 с-1) (вероятности рекомбинации γ=8,7.10-4 ) на молибденовом стекле реактора и различных образцах алюминия непосредственно для зоны плазмы. Температура образца определялась электронным термометром WF-2000 с инфракрасным датчиком c диапазоном измеряемых температур от -20°С до 80°С. Показания снимались с внешней стенки реактора. При этом погрешность составляла не более  2-3°С. [4]

|  | Чистый Al | Анодированный Al |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | гладкий | шероховатый |
| Kр, с-1 | 130,21 | 41,55 | 94,75 |
| γр | 9,36 | 2,99 | 6,99 |
| T, °C | 58,8 | 50 | 42,45 |

Литература

- Кириллов Ю. В. Определение коэффициента гетерогенной рекомбинации атомов хлора в плазмохимическом реакторе релаксационным методом. //Химия высоких энергий, 2004, Т. 38, №3, С. 234-238.

- Светцов В. И., Куприяновская А. П., Марышев А. Б. Применение абсорбционной спектроскопии для исследования диссоциации хлора в ВЧ безэлектродном разряде. – ЖПС, 1981, Т. 35, №2, С. 205-208.

- Окабе Х. // Фотохимия малых молекул. М. Мир,  1981. 500 С.

- Дунаев А. В., Пивоваренок С. А., Мурин Д. Б., Ефремов А. М. // Теплофизика высоких температур,  2011. Т. 49. №3. С. 1-4.