Синтез и физико-химические характеристики тройного комплекса арабиногалактан-салициловая кислота-иод

Бикбулатов Д.И.

Студент

Уфимский государственный нефтяной технический  университет,

технологический факультет, Уфа, Россия

E-mail: mudarisova@anrb.ru

В последнее время внимание исследователей привлекают комплексы полимеров с биологически активными соединениями в качестве биосовместимых материалов с новыми, полезными для медицины свойствами. Особый интерес представляют комплексы полисахаридов с фармаконами, которые рассматривают как лекарственные препараты нового поколения с пролонгированным терапевтическим эффектом направленного действия. Среди полисахаридов, которые могут быть использованы для этой цели, значительный интерес представляет арабиногалактан. Высокомолекулярная природа, мембранотропные свойства, водорастворимость, способность к рецепторному промежуточному эндоцитозу арабиногалактана вызывают интерес к нему как к носителю фармакологических молекул и ионов для получения биологически активных соединений пролонгированного действия.

Данная работа посвящена  изучению взаимодействия арабиногалактана  с салициловой кислотой, обладающей противовоспалительной активностью и молекулярным йодом и определению характеристик полученных комплексов.

С помощью двух методов (молярных отношений и изомолярных серий) установлены составы фармакон- и иодсодержащих комплексов, которые оказались равны 1:1. Спектрофотометрическим методом исследована термодинамика комплексообразования арабиногалактана с иодом и аддукта арабиногалактан-салициловая кислота с иодом. По температурной зависимости рассчитаны константы устойчивости, характеризующие этот процесс. Показано, что с понижением температуры реакции устойчивость иодсодержащих комплексов возрастает. Установлено, что реакции протекают быстро с первоначальным образованием  трииодид ионов. Обнаружено, что повышение температуры и увеличение содержания иода  приводит к образованию полииодидов. Установлено, что главными активными центрами в биополимере, участвующими во взаимодействии с иодом, могут быть гидроксильные группы и эфирная С-О связь пиранозных и фуранозных циклов арабиногалактана. Синтезированные комплексные соединения были выделены, очищены и исследованы методами ИК-, УФ-спектроскопии. Разработаны условия синтеза устойчивых йодсодержащих порошков на основе арабиногалактана и комплекса арабиногалактан-салициловая кислота. Показано, что высокомолекулярные соединения йода обладают пролонгированным действием.