Моделирование волновых функций электронов и дырок 
в гетероструктуреSi\Si1-xGex\Si
Орлов Андрей Олегович
Студент 4 курс
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail:orlov.andrey@physics.msu.ru

Кремний и германий позволяют получать на подложках слоистые структуры, называемые гетероструктурами. При облучении, напряженный слой твердого раствора SiGe в Si/Si1-xGex/Si-гетероструктурах образует потенциальную яму для дырок в валентной зоне. Был проведен расчет волновых функций носителей заряда в зависимости от параметров слоя.

В настоящей работе для моделирования волновых функций электронов и дырок в гетероструктуреSi\Si1-xGex\Si использована теория контрастных структур. Предлагается следующая модель системы:

Движение носителей заряда описывается двумя одночастичными уравнениями Шредингера, где  − волновые функции электронов и дырок; − плотность носителей, возникающих в системе за счет внешнего облучения. Слагаемые  описывают вклад в энергию системы за счет корреляционного взаимодействия носителей. Потенциалы − описывают потенциальный барьер для электронов и яму для дырок соответственно;  − потенциал Хартри-Фока, вызванный электрическим взаимодействием носителей;  − безразмерные единицы энергии,
− ширина слоя, − малый параметр,  − константы, связанные с параметрами системы; – диэлектрическая константа, –диэлектрическая проницаемость слоя.

Основные выводы, полученные в результате численного моделирования следующие:

- Барьер для электронов высокий и широкий (туннельно-непрозрачный).  мэВ,  нм. В этом случае реализуется пространственно непрямая электронно-дырочная система (ЭДС). Дырки хорошо локализованы в слое SiGe. Электронная волновая функция имеет двухпиковый вид с 2-мя максимумами в слое Si вблизи гетерограницы SiGe/Si по обе стороны от барьера.

Рис1. Волновые функции электронов и дырок и потенциал Хартри-Фока

- Барьер для электронов широкий, но не очень высокий мэВ,  нм. В этом случае реализуется двухкомпонентная ЭДС. Дырки по-прежнему хорошо локализованы в слое. Потенциал Хартри-Фока меньше, чем . Электронная волновая функция имеет 3 максимума: 2 симметричных максимума в слое Si и менее интенсивный максимум в центре слоя. В такой системе возможно наблюдение 2-х компонентных возбужденных состояний,( пространственно прямых и диполярных.

Рис2. Волновые функции электронов и дырок и потенциал Хартри-Фока в случае двухкомпонентной ЭДС.

Литература

- T. Baier, U. Mantz, K. Thonke, and R. Sauer AbteilungHalbleiterphysik, Universität Ulm, D-89069 Ulm, Germany:Type-II band alignment in Si/Si1-xGex quantum wells from photoluminescence line shifts due to optically induced band-bending effects: Experiment and theory //Phys. Rev. B 50. 1994, volume 50, issue 20, p. 15191--15196

- Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические методы в теоpиисингуляpных возмущений. Москва: Высшаяшкола. 1990. 208 стр.